###### ANEXA 22

###### FOAIE DE DATE WELDOLET

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |  |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU OPERATING CONDITION |  |  |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |  |  |
|  | Presiunea de lucru [ bar ] | 20 60-80 bar |  |  |  |
|  | Presiunea de proiectare [clasa] | 300# |  |  |  |
|  | Temperatura de lucru (min/max) [°C] | +5 / +25 |  |  |  |
|  | Temperatura de proiectare [°C] | -30 / +50 |  |  |  |
| 2. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |  |
|  | Standard sau desen de referinta | STANDARD DE FIRMĂ - STD |  |  |  |
|  | Diametru [in] teava de asezare x Diametru [in] teava de racordare | 10”x3” | 8”x3” | 8”x2” |  |
|  | Grosimea tevii de asezare si a tevii de racordare [mm] | 6,3 x 6,3 | 6,3 x 6,3 | 6,3 x 6,3 |  |
|  | Cantitate / [buc] | 1 | 1 | 6 |  |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |  |
|  | Tip | Redus STD |  |  |  |
|  | Material | P 285NH SR EN 10222/4-2017 |  |  |  |
|  | Executie | Forjat |  |  |  |
|  | Tolerante conform | STANDARD DE FIRMĂ |  |  |  |
| 4. | REMARKS / OBSERVATII |  |  |  |  |