###### ANEXA 23

###### FOAIE DE DATE COT 900

LEGATURI CONDUCTE

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |  |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU OPERATING CONDITION |  |  |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |  |  |
|  | Presiunea de lucru [ bar ] | 20 60-80 bar |  |  |  |
|  | Presiunea de proiectare [clasa] | 300# |  |  |  |
|  | Temperatura de lucru (min/max) [°C] | +5 / +25 |  |  |  |
|  | Temperatura de proiectare [°C] | -30 / +50 |  |  |  |
| 2. | SIZES / DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |  |  |
|  | Standard sau desen de referinta | SR EN 10253-2:2008 |  |  |  |
|  | Diametru nominal | 100 | 150 | 200 |  |
|  | Diametrul ext [mm] x grosimea de perete [mm] | 114,3x5 | 168,3X6,3 | 219,1X6,3 |  |
|  | Cantitate [buc] | 1 | 5 | 14 |  |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 10253-2:2008 |  |  |  |
|  | Executie | 5D | 3D | 3D |  |
|  | Material / |  |  |  |  |
|  | - denumire - standard / standard | P275NL1 |  |  |  |
|  | - standard | SR EN 10253-2:2008 |  |  |  |
| 4. | REMARKS / OBSERVATII |  |  |  |  |
|  | Fitingurile se vor livra in stare normalizata |  |  |  |  |

###### FOAIE DE DATE COT 900

###### GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE Ø 10”, #300

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU OPERATING CONDITION |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |
|  | Presiunea de lucru [ bar ] | 20 60-80 bar |  |
|  | Presiunea de proiectare [clasa] | 300# |  |
|  | Temperatura de lucru (min/max) [°C] | +5 / +25 |  |
|  | Temperatura de proiectare [°C] | -30 / +50 |  |
| 2. | SIZES / DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |
|  | Standard sau desen de referinta | SR EN 10253-2:2008 |  |
|  | Diametru nominal | 250 | 100 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete [mm] | 219,3x12,7 | 100x6,3 |
|  | Cantitate [buc] | 3 | 3 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 10253-2:2008 |  |
|  | Executie | 3D | 3D |
|  | Material / |  |  |
|  | - denumire - standard / standard | P275NL1 |  |
|  | - standard | SR EN 10253-2:2008 |  |
| 4. | REMARKS / OBSERVATII |  |  |
|  | Fitingurile se vor livra in stare normalizata |  |  |

###### FOAIE DE DATE COT 450

LEGATURI CONDUCTE

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU OPERATING CONDITION |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de lucru [ bar ] | 20 60-80 bar |
|  | Presiunea de proiectare [clasa] | 300# |
|  | Temperatura de lucru (min/max) [°C] | +5 / +25 |
|  | Temperatura de proiectare [°C] | -30 / +50 |
| 2. | SIZES / DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |
|  | Standard sau desen de referinta | SR EN 10253-2:2008 |
|  | Diametru nominal | 200 |
|  | Diametrul ext [mm] x grosimea de perete [mm] | 219,1X6,3 |
|  | Cantitate [buc] |  |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 10253-2:2008 |
|  | Executie | 3D |
|  | Material / |  |
|  | - denumire - standard / standard | P275NL1 |
|  | - standard | SR EN 10253-2:2008 |
| 4. | REMARKS / OBSERVATII |  |
|  | Fitingurile se vor livra in stare normalizata |  |