ANEXA 3

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8" NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, IN ZONA

RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURĂ SKID-URI,

JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800m

ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4

SPECIFICATIE CURBE STANDARDIZATE DIN OTEL 5DN

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 | Lambru Mihaela |  | Răduţă Daniel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare | Lambru Mihaela |  | Răduţă Daniel |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Sef proiect |  | Aprobat Sef serviciu |  |
| CLIENT : CONPET S.A. PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | OT | 02 | LM | 01 |

SPECIFICATIE CURBE STANDARDIZATE DIN OTEL 5DN

Condiţii de lucru:

- fluid:								ţiţei

- temperatura de lucru (min./max.), °C:			+5 / +30

- temperatura mediului ambiant (min./max.), °C:		- 30,0 / +39,4

- presiune maximă de calcul, bar:				64

Caracteristicile ţevii din care se execută curbele

- material ţeavă:						L360N, Grad PSL 2

- standard ţeavă: 						SR EN ISO 3183:2013

- tip ţeavă:							trasă (SMLS)

- diametru exterior/grosime minimă perete curbă: 	conform tabel 1

Abateri limită

- abaterea limită la lungimea braţelor (l, conform fig. 1 şi 2) se stabileşte de către producător, trebuind să nu depăşească ± 1%;

- abaterea limită la raza de curbură, Rc, va fi: ± 1%;

- abaterea limită la unghiul de curbare va fi: ± 1%;

- bătaia muchiei capetelor, măsurată pe generatoare: 0,01 DN

- abaterea limită pentru perpendicularitatea capătului faţă de planul curbei, P (vezi fig. 3), va fi: Pmax. = 1,6 mm;

- abaterea limită la diametrul exterior De, la grosimea peretelui şi ovalitatea capetelor materialului tubular din care se confecţionează curba, vor fi conform SR EN 14870-1:2011

Execuţia curbelor

- curbele se vor executa din ţeavă dreaptă prin îndoire la cald, cu metoda inducţiei magnetice;

- ţevile curbate trebuie să aibă în stare finită caracteristicile fizico – mecanice şi de sudabilitate ale materialului tubular din care se execută;

- se admite, în regiunea curbată, ovalitatea de maximum 5%, calculată cu formula:

Q = 2 Demax.− Demin.Demax.+ Demin. : 100 (%),

unde:

- Demax. şi Demin. sunt dimensiunile maxime şi minime ale elipsei din secţiunea unde se măsoară ovalitatea. Se admite ca micşorarea diametrului să fie de max. 2,5%, în aceasta incluzându-se şi abateri de altă natură (de exemplu ondulaţiile mici);

- slăbirea peretelui în partea exterioară a curburii nu trebuie să depăşească 10% din grosimea peretelui, măsurată la capete;

- capetele ţevilor curbate vor fi tăiate perpendicular pe axa lor;

- pe suprafaţa ţevilor curbate nu se admit fisuri, îngroşări, suprapuneri de material, sufluri sau incluziuni;

- ţevile folosite pentru realizarea curbelor vor fi livrate preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011;

- la îndoire, sudura longitudinală a ţevii din care se confecţionează curba va fi poziţionată pe axa neutră de îndoire a ţevii.

Forme, dimensiuni, număr bucăţi (vezi tabele)

Tabel nr. 1 - centralizator curbe la 30°

| diametrul nominal al ţevii DN, mm | 200 |
| --- | --- |
| diametrul exterior al ţevii De, mm | 219.1 |
| material /material, SR EN ISO 3183/2013 | L360N |
| raza de curbură x lungime brat, D x mm | 5DN x 560 |
| grosime perete minimă, mm | 6.3 |
| număr curbe la 30°, buc. | 13 |

Tabel nr. 1 - centralizator curbe la 45°

| diametrul nominal al ţevii DN, mm | 200 |
| --- | --- |
| diametrul exterior al ţevii De, mm | 219.1 |
| material /material, SR EN ISO 3183/2013 | L360N |
| raza de curbură x lungime brat, D x mm | 5DN x 670 |
| grosime perete minimă, mm | 6.3 |
| număr curbe la 45°, buc. | 4 |

Tabel nr. 1 - centralizator curbe la 60°

| diametrul nominal al ţevii DN, mm | 200 |
| --- | --- |
| diametrul exterior al ţevii De, mm | 219.1 |
| material /material, SR EN ISO 3183/2013 | L360N |
| raza de curbură x lungime brat, D x mm | 5DN x 800 |
| grosime perete minimă, mm | 6.3 |
| număr curbe la 90°, buc. | 1 |

Tabel nr. 1 - centralizator curbe la 90°

| diametrul nominal al ţevii DN, mm | 200 |
| --- | --- |
| diametrul exterior al ţevii De, mm | 219.1 |
| material /material, SR EN ISO 3183/2013 | L360N |
| raza de curbură x lungime brat, D x mm | 5DN x 1300 |
| grosime perete minimă, mm | 6.3 |
| număr curbe la 90°, buc. | 10 |

Testarea curbelor

Testarea curbelor se va face în conformitate cu SR EN 14870-1:2011.

Control nedistructiv

Controlul nedistructiv se va aplica fiecărei curbe în parte, în faza finală de tratament termic. Acest control se va face astfel:

- vizual şi cu aparate obişnuite de verificat, a suprafeţei exterioare a curbei şi a caracteristicilor geometrice ale acesteia;

- cu particule magnetice, pe întreaga suprafaţă exterioară, incluzând sanfrenele pentru sudură. Înainte de control toată această suprafaţă se va curăţa de ţunder;

- proba la presiune hidrostatică.

Remedierea defectelor admise

- Defectele minore de suprafaţă pot fi îndepărtate prin polizare, cu condiţia să nu se intre sub grosimea minimă de perete admisă;

- Zona remediată se va controla cu particule magnetice.

Asigurarea calităţii

- Fabricantul curbelor va dovedi prin documente că este afiliat la sistemul de Asigurare / Controlul Calităţii. Conform ISO 9001;

- Curbele vor fi livrate cu un certificat de calitate

Marcarea curbelor

Fiecare curbă va fi marcată prin imprimare conform SR EN 14870-1:2011 la ambele capete:

- Număr notă comandă (Purchase order and item number);

- Destinaţia curbei definita prin: XX-YYY-ZZ, unde:

XX = tipul curbei:

    - IB-curbă prin inducţie;

    - CB-curbă la rece;

YY = limita minimă de curgere a materialului curbei, în MPa;

ZZ = caracteristicile mediului de lucru:

    - A-mediul neutru;

    - B-mediu specific agresivitate mică şi medie;

    - C-mediu specific petrolier;

    - CS-mediu agresivitate mare (prezenţă de H2S, CO2, etc.)

- Diametrul exterior al curbei;

- Grosimea minimă de perete;

- Unghiul curbei;

- Număr de şarjă la producător;

- Nume fabricant sau producător.