###### ANEXA 4

###### FOAIE DE DATE TEAVA CONDUCTĂ DN 250 PREIZOLATA

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare [ bar ] | 64 |
|  | Presiunea la plecare [ bar ] | 30 |
|  | Temperatura la plecare (min/max), [°C] | +10 / +30 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |
|  | Standard de referinta | SR EN ISO 3183:2013 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 200 |
|  | Diametrul exterior [mm[ x grosimea de perete [mm] | 219.1 x 6.3 |
|  | Cantitate, [m] | 486 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN ISO 3183:2013 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 teava trasă (SMLS) |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L360N, PSL2 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Tevile vor fi preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform DIN 30670. Ţevile vor fi livrate cu certificate de calitate tip 3.1 coform SR EN 10204:2005, atât pentru ţeavă cât şi pentru izolaţie, cu semnătura autorizată a furnizorului. |  |

###### FOAIE DE DATE TEAVA CONDUCTĂ DN 350 PREIZOLATA

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4 INOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8’’ NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, ÎN ZONA RAFINĂRIE PETROBRAZI - CLAVIATURĂ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare [ bar ] | 64 |
|  | Presiunea la plecare [ bar ] | 30 |
|  | Temperatura la plecare (min/max), [°C] | +10 / +30 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |
|  | Standard de referinta | SR EN ISO 3183:2013 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 250 |
|  | Diametrul exterior [mm[ x grosimea de perete [mm] | 355.6 x 8 |
|  | Cantitate, [m] | 23 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN ISO 3183:2013 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L210, PSL1 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Tevile vor fi preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform DIN 30670. Ţevile vor fi livrate cu certificate de calitate tip 3.1 coform SR EN 10204:2005, atât pentru ţeavă cât şi pentru izolaţie, cu semnătura autorizată a furnizorului. |  |

###### ANEXA 4

###### FOAIE DE DATE TEAVA CONDUCTĂ

###### LEGATURI CONDUCTE

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU |  |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |  |
|  | Presiunea de proiectare [clasa ] | 300# |  |  |
|  | Presiunea la plecare [ bar ] | 30 |  |  |
|  | Temperatura la plecare (min/max), [°C] | +10 / +30 |  |  |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 10216-3:2014 |  |  |
|  | Diametru nominal, [mm] | 200 | 150 | 100 |
|  | Diametrul exterior [mm[ x grosimea de perete [mm] | 219,1x6,3 | 168,3x6,3 | 114,3x5,0 |
|  | Cantitate, [m] | 86,1 | 5,1 | 1 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 10216-3:2014 |  |  |
|  | Executie | teava trasă (SMLS) |  |  |
|  | Material |  |  |  |
|  | - denumire - standard | P275NL1 SR EN 10216-3:2014 |  |  |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |  |  |
|  | Ţevile vor fi livrate cu certificate de calitate tip 3.1 coform SR EN 10204:2005 |  |  |  |

###### FOAIE DE DATE TEAVA CONDUCTĂ

###### GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE Ø 8”, #300

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |  |  |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluidul de lucru |  | Titei |  |  |  |  |
|  | Presiunea de proiectare [ clasa ] |  | 300# |  |  |  |  |
|  | Presiunea la plecare [ bar ] |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Temperatura la plecare (min/max), [°C] |  | +10 / +30 |  |  |  |  |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 10216-3:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Diametru nominal, [mm] | 250 |  | 200 | 100 | 80 | 50 |
|  | Diametrul exterior [mm[ x grosimea de perete [mm] | 273,1x10 |  | 219,1x10 | 114,3x6,3 | 88,9x5,6 | 60,3x7,1 |
|  | Cantitate, [m] | 4 |  | 13,1 | 1,5 | 0,15 | 12,3 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 10216-3:2014 |  |  |  |  |  |
|  | Executie | teava trasă (SMLS) |  |  |  |  |  |
|  | Material |  |  |  |  |  |  |
|  | - denumire - standard | P275NL1 SR EN 10216-3:2014 |  |  |  |  |  |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţevile vor fi livrate cu certificate de calitate tip 3.1 coform SR EN 10204:2005 |  |  |  |  |  |  |