ANEXA 2

ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8" NOU RAFINĂRIE VEGA - BRAZI, IN ZONA

RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURĂ SKID-URI,

JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca. 800m

ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURĂŢITOARE

PROIECT NR. 160/4920 ET. 2+4

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

ŢEVI DIN OTEL PENTRU CONDUCTE

DESTINATE FLUIDELOR COMBUSTIBILE

| 1 | 08.2018 | FAX CONPET S.A. 26850/06.07.2018 + 29366/24.07.2018 | Lambru Mihaela |  | Răduţă Daniel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 05.2018 | Emis pentru avizare | Lambru Mihaela |  | Răduţă Daniel |  |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Sef proiect |  | Aprobat Sef serviciu |  |
| CLIENT : CONPET S.A. PLOIEŞTI |  |  | Codul documentului |  |  |  |
|  |  |  | OT | 01 | LM | 01 |

C U P R I N S

1.	DATE de identificare	3

2.	CERINTE GENERALE	3

3.	CERINTE DE LUCRU	4

4.	CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE	4

5.	CONCLUZII	6

ANEXe: FOAIE DE DATE PENTRU PROCURARE TEAVA

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ ŢEVI DIN OTEL PENTRU

CONDUCTE DESTINATE FLUIDELOR COMBUSTIBILE

# DATE de identificare

| Denumirea lucrării: | ÎNLOCUIRE CONDUCTǍ DE ŢIŢEI Ø 8.5/8” NOU RAFINǍRIE VEGA – BRAZI, IN ZONA RAFINǍRIE PETROBRAZI – CLAVIATURǍ SKID-URI, JUD. PRAHOVA, PE O LUNGIME DE CCA 800 m ŞI ÎNLOCUIRE INSTALAŢIE CURǍŢITOARE |
| --- | --- |
| Faza de proiectare: | PT + CS+ DE |
| Cod de identificare a proiectului: | 160/4920 ET.2+4 |
| Titularul investiţiei: | CONPET S.A. PLOIEŞTI |
|  | Str. Anul 1848, nr. 1-3, municipiul Ploieşti, cod 100559, judeţul Prahova |
| Proiectant general: | S.C. PETROSTAR S.A. PLOIEŞTI |

# CERINTE GENERALE

Specificaţia tehnică este în acord cu continutul şi prescriptiile din SR EN ISO 3183:2013 "Industria petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel pentru sisteme de transport prin conducte”.

Prezenta specificaţie tehnică defineşte cerinţele tehnice minime de calitate pentru fabricarea, verificarea şi livrarea ţevilor din oţel pentru sisteme de transport prin conducte, necesare pentru Înlocuire conductă de ţiţei Ø 8.5/8’’ Nou Rafinărie Vega - Brazi, în zona Rafinărie Petrobrazi - Claviatură Skid-uri, jud. Prahova, pe o lungime de cca. 800m si înlocuire instalatie de curatitoare”.

Conducta proiectata va fi confecţionata din ţeavă metalica fara sudura (SMLS), material L360 N, grad PSL 2, conform SR EN ISO 3183:2013, preizolate cu polietilenă extrudată, Ø 219.1 mm (8.5/8”) x 6.3 mm, si se va conforma cerintelor tehnice din standard, a celor din prezenta specificaţie şi a celor din caietul de sarcini al clientului.

# CERINTE DE LUCRU

Cerintele de lucru ale conductei proiectate sunt urmatoarele:

Conducta de transport titei Ø 8.5/8” Nou afinarie Vega – Brazi montata ingropat are urmatorii parametrii:

- fluid vehiculat: titei

- punct de plecare: pichetul 1 in zona Station Brazi, cuplare in conducta existenta

- punct de sosire: pichetul 51 in incinta Rafinariei Petrobrazi, cuplare in instalatia de primire curatitoare nou proiectata

- diametrul exterior al conductei: 219.1 mm (8.5/8”)

- grosime de perete: 6,3 mm

- lungimea conductei nou proiectate: 529 m

- presiunea de proiectare: 64 bar

- conducta nou proiectata este godevilabila si protejata catodic

# CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Ţevile necesare realizării conductelor trebuie să satisfacă următoarele condiţii tehnice minimale de calitate:

- Ţevile se vor executa din oţel carbon L360N, grad PSL2 de tipul SMLS ţeavă trasă (fără sudură), conform SR EN ISO 3183:2013.

- Ţeava se va livra şanfrenată la capete.

- Oţelul carbon utilizat pentru fabricarea ţevii va fi elaborat prin procedeu bazic cu oxigen sau prin procedeu de elaborare în cuptor electric.

- De asemenea, oţelul va fi calmat în totalitate şi tratat pentru obţinerea unei structuri cu granulaţie fină. Ţeava se va livra în stare normalizată.

- Condiţiile tehnice de calitate privind compoziţia chimică a oţelului carbon pentru ţeavă, elementele chimice analizate şi gradul de precizie la determinarea acestor elemente vor fi conform cerinţelor din SR EN ISO 3183:2013.

- Se va admite un oţel ce va avea un carbon echivalent CEV ≤ 0,43 %.

- Condiţiile tehnice de calitate privind caracteristicile mecanice ale ţevii, testele necesare precizării acestor caracteristici, frecvenţa acestor teste şi criteriile de acceptare pentru oţelul carbon vor fi în conformitate cu cerinţele din SR EN ISO 3183:2013.

- Caracteristicile mecanice ale ţevilor din oţel vor fi în conformitate cu cerinţele din SR EN ISO 3183:2013.

- Încercările mecanice ale ţevilor în stare finită se vor efectua în conformitate cu cerinţele din SR EN ISO 3183:2013.

- Încercările de determinare a energiei de rupere (KV) se vor face la temperatura de 0°C, pe seturi de câte 3 epruvete ½  Charpy V, prelevate din ţevile selecţionate, în conformitate cu cerinţele specificate în SR EN ISO 3183:2013.

- Valorile energiei de rupere, determinate pe aceste epruvete reduse, se împart, pentru raportare, la valoarea indicelui de reducere al epruvetei (respectiv 0,5).

- Pentru otel se va admite o energie de rupere (KV) medie de 40 J, cu o minimă individuală de 30 J.

- Suprafaţa de rupere ductilă pe o medie de trei epruvete ½ Charpy V, pe o şarjă, trebuie să fie minim 80%, pentru întreaga garnitură de ţeavă (acelaşi diametru exterior, aceiaşi grosime de perete şi acelaşi tratament termic).

- Verificarea durităţii se va face conform cerinţelor tehnice din SR EN ISO 3183:2013.

- Ţevile livrate sunt destinate la montajul în fir curent pentru sudarea la poziţie sau prin rotire, prin procedee de sudare electrică manuală (cu electrozi consumabili înveliţi sau în atmosferă de gaz protector) sau automată (cu sârmă consumabilă, in atmosfera de gaz protector).

- Condiţiile tehnice de calitate privind dimensiunile, toleranţele la dimensiuni, starea suprafeţelor, toleranţele la cordonul de sudură, probele de presiune hidrostatică, controlul nedistructiv, marcarea, protejarea şi livrarea ţevilor vor fi în conformitate cu standardul SR EN ISO 3183:2013 cu următoarele amendamente:

- ţevile livrate vor avea lungimea medie de 11 m (r2);

- ţevile livrate vor fi examinate nedistructiv, conform SR EN ISO 3183:2013.

- Ţevile fără sudură trebuiesc examinate NDT3, conform SR EN ISO 3183:2013.

Din punct de vedere al izolaţiei, ţevile se vor livra:

- Izolate la exterior cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011”;

- Fiecare ţeavă va avea la capete porţiuni de câte 150 mm lăţime, neacoperite de izolaţie anticorozivă;

- Suprafaţa interioară va fi curăţată şi asigurată corespunzător contra coroziunii, pentru livrare către beneficiar.

Ţevile vor fi livrate cu certificate de calitate tip 3.1 conform SR EN 10204:2005, atât pentru ţeavă, cât şi pentru izolaţie, cu semnătura autorizată a furnizorului.

# CONCLUZII

Intrucât CONPET S.A. este operatorul conductei, prezenta specificatie tehnica va fi depusa la operator in vederea analizarii şi aprobarii ei.