###### ANEXA 5

###### FOAIE DE DATE CURBE LA 300

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare, [bar] | 64 |
|  | Presiunea la plecare, [bar] | 20 |
|  | Temperatura la plecare, [°C] | +10 / +20 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 250 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete, [mm] | 273,1 x 7,1 |
|  | Raza de curbură x Lungime brat, Dxmm | 5DN x 700 |
|  | Cantitate, [m] | 26 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL REQUIERMENTS |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 teava trasă (SMLS) |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L360N, PSL 2 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Certificat de inspectie tip 3.1 – PSL 2, SR EN ISO 3183 / 2013. Curbele vor fi livrate preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011. |  |

###### FOAIE DE DATE CURBE LA 450

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare, [bar] | 64 |
|  | Presiunea la plecare, [bar] | 20 |
|  | Temperatura la plecare, [°C] | +10 / +20 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 250 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete, [mm] | 273,1 x 7,1 |
|  | Raza de curbură x Lungime brat, Dxmm | 5DN x 835 |
|  | Cantitate, [m] | 6 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL REQUIERMENTS |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 teava trasă (SMLS) |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L360N, PSL 2 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Certificat de inspectie tip 3.1 – PSL 2, SR EN ISO 3183 / 2013. Curbele vor fi livrate preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011. |  |

###### FOAIE DE DATE CURBE LA 600

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare, [bar] | 64 |
|  | Presiunea la plecare, [bar] | 20 |
|  | Temperatura la plecare, [°C] | +10 / +20 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 250 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete, [mm] | 273,1 x 7,1 |
|  | Raza de curbură x Lungime brat, Dxmm | 5DN x 1000 |
|  | Cantitate, [m] | 4 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL REQUIERMENTS |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 teava trasă (SMLS) |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L360N, PSL 2 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Certificat de inspectie tip 3.1 – PSL 2, SR EN ISO 3183 / 2013. Curbele vor fi livrate preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011. |  |

###### FOAIE DE DATE CURBE LA 900

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU / OPERATING CONDITION |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de proiectare, [bar] | 64 |
|  | Presiunea la plecare, [bar] | 20 |
|  | Temperatura la plecare, [°C] | +10 / +20 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE / SIZES |  |
|  | Standard de referinta | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Diametru nominal, [mm] | 250 |
|  | Diametrul exterior [mm] x grosimea de perete, [mm] | 273,1 x 7,1 |
|  | Raza de curbură x Lungime brat, Dxmm | 5DN x 1625 |
|  | Cantitate, [m] | 14 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE / TECHNICAL REQUIERMENTS |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 14870-1:2011 |
|  | Executie | SR EN ISO 3183:2013 teava trasă (SMLS) |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard | L360N, PSL 2 SR EN ISO 3183:2013 |
| 4. | OBSERVATII / REMARKS |  |
|  | Certificat de inspectie tip 3.1 – PSL 2, SR EN ISO 3183 / 2013. Curbele vor fi livrate preizolate cu polietilena extrudata tip „ N-v” (in constructie normala, grosimea stratului intarit „v”) conform SR EN ISO 21809/1:2011. |  |