###### ANEXA 15

###### FOAIE DE DATE FLANSA CU GAT PN 63

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de lucru, [bar] | 20 |
|  | Presiunea nominală, [bar] | 63 |
|  | Temperatura de lucru (min/max), [°C] | +5 / +25 |
|  | Temperatura de proiectare (min/max), [°C] | -30 / +50 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |
|  | Standard sau desen de referinta | SR EN 1092-1+A1 /2013 |
|  | Diametrul nominal | 250 |
|  | Diametrul exterior al tevii de cuplare (mm) x grosimea gâtului (mm) Branch outside diameter (mm) x Neck thikness | 273.1 x 7.1 |
|  | Numar bucati | 1 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 1092-1+A1 /2013 |
|  | Suprafata de etansare |  |
|  | - tip | 11 B1 RF |
|  | - standard | SR EN 1092-1+A1 /2013 |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard / standard | P 285 NH P 285 NH |
|  | - standard | SR EN 10222-4:2017 |
| 4. | OBSERVATII : Flansele se vor livra in stare normalizata |  |

###### FOAIE DE DATE FLANSA CU GAT #300

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |  |  |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU |  |  |  |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |  |  |  |
|  | Presiunea de lucru, [bar] | 20 |  |  |  |  |
|  | Presiunea nominală, [bar] | #300 |  |  |  |  |
|  | Temperatura de lucru, (min/max), [°C] | +5 / +25 |  |  |  |  |
|  | Temperatura de proiectare (min/max), [°C] | -30 / +50 |  |  |  |  |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |  |  |  |
|  | Standard sau desen de referinta | SR EN 1759-1:2005 |  |  |  |  |
|  | Diametrul nominal | 50 | 80 | 150 | 200 | 250 |
|  | Diametrul exterior al tevii de cuplare (mm) x grosimea gâtului (mm) Branch outside diameter (mm) x Neck thikness | 60.3 x4 | 88.9x4.5 | 168.3x6.3 | 219.1x6.3 | 273.1x7.1 |
|  | Numar bucati | 18 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |  |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 1759-1:2005 |  |  |  |  |
|  | Suprafata de etansare |  |  |  |  |  |
|  | - tip | 11 B1 RF |  |  |  |  |
|  | - standard | SR EN 1759-1:2005 |  |  |  |  |
|  | Material |  |  |  |  |  |
|  | - denumire - standard / standard | P 285 NH P 285 NH |  |  |  |  |
|  | - standard | SR EN 10222-4:2017 |  |  |  |  |
| 4. | OBSERVATII : Flansele se vor livra in stare normalizata |  |  |  |  |  |

###### FOAIE DE DATE FLANSA OARBA #300

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |
| --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |
| 1. | CONDITII DE LUCRU |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |
|  | Presiunea de lucru, [bar] | 20 |
|  | Presiunea nominală, [bar] | #300 |
|  | Temperatura de lucru (min/max), [°C] | +5 / +25 |
|  | Temperatura de proiectare (min/max), [°C] | -30 / +50 |
| 2. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |
|  | Standard sau desen de referinta | SR EN 1759-1:2005 |
|  | Diametrul nominal | 60.3 |
|  | Diametrul exterior al tevii de cuplare (mm) x grosimea gâtului (mm) Branch outside diameter (mm) x Neck thikness | 60.3 x 4 |
|  | Numar bucati | 7 |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |
|  | Conditii tehnice generale de calitate | SR EN 1759-1:2005 |
|  | Suprafata de etansare |  |
|  | - tip | 05 B1 RF |
|  | - standard | SR EN 1092-1+A1 /2013 |
|  | Material |  |
|  | - denumire - standard / standard | P 285 NH P 285 NH |
|  | - standard | SR EN 10222-4:2017 |
| 4. | OBSERVATII : Flansele se vor livra in stare normalizata |  |