###### ANEXA 17

###### FOAIE DATE PREZON

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |  |  |  |
| 1. | DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE |  |  |  |  |  |
|  | Standard de referinta | STAS 8121/2-1984 |  |  |  |  |
|  | Tip | 1 B |  |  |  |  |
|  | Filet x lungime | M16X100 | M20X130 | M20x140 | M24x160 | M27x180 |
|  | Bucati, [buc ] | 224 | 8 | 24 | 48 | 816 |
| 2. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |  |  |
|  | Conditii tehnice de calitate |  |  |  |  |  |
|  | Material |  |  |  |  |  |
|  | - denumire - standard / standard | 42CrMo4QT |  |  |  |  |
|  | - standard | SR EN 10269:2014 |  |  |  |  |
| 3. | OBSERVATII |  |  |  |  |  |