###### ANEXA 22

###### FOAIE DE DATE WELDOLET

| CLIENT: CONPET S.A. PLOIESTI |  | Intocmit: ing. Lambru Mihaela |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROIECT NR. 160/4921 ET.2+4 ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI Ø 10.3/4” F2 SILISTE – PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE |  | Aprobat: ing. Raduta Daniel |  |  |
| 1. | CONDITII DE LUCRU OPERATING CONDITION |  |  |  |
|  | Fluidul de lucru | Titei |  |  |
|  | Presiunea de lucru [ bar ] | 20 60-80 bar |  |  |
|  | Presiunea de proiectare [clasa] | 300# |  |  |
|  | Temperatura de lucru (min/max) [°C] | +5 / +25 |  |  |
|  | Temperatura de proiectare [°C] | -30 / +50 |  |  |
| 2. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |
|  | Standard sau desen de referinta | STANDARD DE FIRMĂ - STD |  |  |
|  | Diametru [in] teava de asezare x Diametru [in] teava de racordare | 10”x2” | 12”x2” |  |
|  | Grosimea tevii de asezare si a tevii de racordare [mm] | 7,1 x 7,1 | 7,1 x 7,1 |  |
|  | Cantitate / [buc] | 7 | 4 |  |
| 3. | DATE DE EXECUTIE |  |  |  |
|  | Tip | Redus STD |  |  |
|  | Material | P 285NH SR EN 10222/4-2017 |  |  |
|  | Executie | Forjat |  |  |
|  | Tolerante conform | STANDARD DE FIRMĂ |  |  |
| 4. | REMARKS / OBSERVATII |  |  |  |