| CAIET DE SARCINI DRUMURI PAVAJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.1-DP-CS |
| Cod proiect : | A 636.1 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI CIRESU, JUD.BRAILA |  |  |

| Întocmit: | Ing. Dima Constantin |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. Stroie Bogdan |
| Aprobat: | Ing. Ionescu Androne |

CUPRINS

1. DATE GENERALE	3

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI	3

3. CONDITII PENTRU INCEPEREA LUCRARILOR	3

4. SUCCESIUNEA EXECUTIEI LUCRARILOR	3

5. TEHNOLOGII SI REGLEMENTARI TEHNICE	4

6. TRASAREA LUCRARILOR	6

7. LUCRARI DE TERASAMENTE GENERALE	6

8. FUNDATIE DIN BALAST	8

9. IMBRACAMINTE DIN MACADAM	10

10. IMBRACAMINTI  DIN  BETON  DE  CIMENT EXECUTATE  IN  COFRAJE  FIXE	13

11. INCADRAREA IMBRACAMINTILOR CU BORDURI	18

12. MASURI DE CONSERVARE SI PROTECTIE A MATERIALELOR SI LUCRARILOR IN CURS DE EXECUTIE	20

13. MASURI DE SIGURANTA A MUNCII SI PROTECTIEI CONTRA INCENDIILOR	21

14. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI	22

15. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	23

16. RECEPTIA FINALA SI INTOCMIREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI	24

CAIET DE SARCINI

- 1. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului:	 Reabilitare rampa de incarcare titei

Beneficiar:					CONPET S.A.

Locaţia:						Ciresu, jud. Braila

Secţiunea:					Drumuri Pavaje

Faza proiect:					DDE

# 2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini cuprinde datele tehnice si tehnologice privind caracteristicile si conditiile de realizare a lucrarilor cuprinse in proiectul „Reabilitare rampa de incarcare titei - Ciresu”.

# 3. CONDITII PENTRU INCEPEREA LUCRARILOR

-Verificarea proiectului conform H.G. 925/95;

-Obtinerea autorizatiei de constructie (cu toate avizele necesare) conform prevederilor legale;

-Solutionarea obiectiunilor la proiect reclamate de catre forurile de avizare, beneficiar si/sau executant;

-Eliberarea si/sau predarea cu proces verbal a amplasamentului cu principalele repere de nivel planimetrice si de nivel;

-Elaborarea si aprobarea finala a programului de control al calitatii executiei;

-Desemnarea cu decizie a dirigintelui de santier din partea beneficiarului si a responsabilului tehnic din partea executantului, autorizati/atestati conform prevederilor legale;

-Înstiintarea I.S.C.– Inspectia Judetean privind obiectivul autorizat la executie;

-Elaborarea programului/graficului de esalonare a executiei lucrarilor.

# 4. SUCCESIUNEA EXECUTIEI LUCRARILOR

Lucrari pregatitoare

-Executarea de lucrari si/sau amenajari de organizare de santier strict necesare inceperii lucrarilor de baza si asigurarii conditiilor pentru lucrul in siguranta;

-Amplasarea si trasarea pe teren a lucrarilor in conformitate cu STAS 9824/1 - 83 si Normativul C83-75;

-Contractarea si aprovizionarea materialelor, confectiilor si prefabricatelor, precum si asigurarea conditiilor de transport, depozitare si manipulare corespunzatoare.

Ordinea de executie a lucrarilor

Se stabileste de catre executant odata cu elaborarea programului/graficul de esalonare a lucrarilor aprobat de catre investitor. Cronologia executarii lucrarilor trebuie sa tina cont de caracterul si indeplinirea conditiilor privind posibilitatea realizarii si indeplinirea exigentelor de calitate in conformitate cu cerintele proiectantului, a prescriptiilor tehnice in vigoare si in raport cu nivelul de dotare si capacitatea de mobilizare a executantului.

# 5. TEHNOLOGII SI REGLEMENTARI TEHNICE

Generalitati

Solutiile constructive prevazute in proiect presupun tehnologii clasice/uzuale de executie care nu implica elaborarea de documentatii speciale si/sau obtinerea de atestari si/sau agremente tehnice noi.

Executantul are obligatia de a utiliza numai procedee si echipamente traditionale si/sau noi omologate sau cu agremente tehnice adecvate/adaptate la specificul lucrarii si conditiilor de lucru, corespunzator nivelului de dotare tehnica si cerintelor tehnologice. Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete solutiile constructive si detaliile prevazute in proiect. Sunt interzise orice modificari fara avizul proiectantului si cu acceptul verificatorului de proiect.

Executantul si/sau beneficiarul au obligatia de a informa proiectantul asupra lipsurilor si/sau neconformitatilor observate la proiect, a neconcordantelor intre prevederile proiectului si situatia din teren, precum si a defectelor si neconformitatilor produse la executie. In astfel de situatii continuarea lucrarilor este permisa numai cu respectarea recomandarilor/solutiilor de remediere dispuse de proiectant si avizate/aprobate de catre specialistul atestat pe domeniu care a verificat proiectul initial.

Detaliile privind conditiile tehnice pentru materiale si lucrari/operatii de lucru, in cazul tehnologiilor uzuale, sunt cuprinse in STAS-urile si Normativele specifice pe tipuri de lucrari in vigoare, publicate in seria BC (Buletinul Constructiilor).

### Reglementari tehnice de referinta

Principalele reglementari si instructiuni tehnice aplicabile la executarea lucrarilor prevazute in proiect sunt:

- Legea 50-1991 – Legea pentru autorizarea executarii constructiilor;

- Legea 10/1995 – Legea calitatii in constructii;

- P100-1/2013 – Cod proiectare seismica;

- HG 773-1994 – Receptia lucrarilor de constructii;

- STAS 9824/1-87 – Trasarea pe teren a constructiilor;

- Normativ C83-75 – Trasare de detaliu;

- STAS 6054-77 – Teren fundare – adancimea de inghet;

- Normativ C169-88 – Terasamente la fundatii;

- Normativ GE026-97 pentru comportarea terasamentelor;

- Normativ C182-1987 pentru executia mecanizata a terasamentelor;

- Normativ C148-1989 privind tehnologia de executie a straturilor de fundare din balast;

- Normativ NP112-2004 – Fundare directa;

- Normativ NE012/1-2007 – Preparare betoane;

- Normativ NE012/2-2010 – Cod de practica pentru betoane;

- ST009-2005 – Specificatie tehnica – Produse otel folosite ca armaturi la betoane;

- Normativ C28-83 – Sudarea armaturilor din otel;

- Normativ P59-86 – Armare cu plase sudate;

- Normativ C11-74 – Cofraje din panouri de placaj;

- Normativ C16-84 – Realizarea constructiilor pe timp friguros;

- Normativ P82-86 pentru drumuri industriale;

- STAS 2914-84 Terasamente la drumuri;

- STAS 6400-84 Straturi de baza si de fundatii;

- STAS 10473/1-87 Straturi de fundare din agregate naturale sau pamanturi stabilizate;

- SR EN12620:2013Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri

- SR EN13242:2013Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri

- SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru beton. Specificaţii

- STAS 9850-89 Verificarea compactarii terasamentelor;

- STAS 10796/1-77 si STAS 10796/2-79 Constructii anexa pentru colectarea si evacuare apelor la drumuri;

- SR 183-1/1995 Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe;

- SR 179 Lucrări de drumuri. Macadam;

- SR EN 13108-1/2007 Mixturi asfaltice;

- Normativ NP130-99 pentru comportarea in timp a constructiilor

# 6. TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea pe teren a constructiilor se executa pe baza proiectelor de executie, in raport cu reperele de plan si nivelment precizate in planurile topografice conform STAS 9824/1, 2 si 3.

Ca urmare a efectuarii lucrarilor de trasare pentru amplasarea constructiilor, pe teren vor fi materializate repere planimetrice si altimetrice care determina conturul si axele principale ale constructiei, prin borne, astfel concepute si realizate ca pozitionare si alcatuire, incat sa constituie puncte de referinta pe intreaga durata a executiei constructiei. Trasarea in teren se va face cu mijloace topometrice.

Trasarea de detaliu a constructiilor proiectate se va face cu respectarea proiectului, conform C83-75 “Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii”.

# 7. LUCRARI DE TERASAMENTE GENERALE

Inainte de inceperea lucrarilor se vor identifica retelele de instalatii subterane si se vor lua masuri pentru executarea in siguranta a lucrarilor de terasamente constand in intreruperea functionarii, devierea de pe amplasament sau desfiintarea retelelor. In vederea executarii lucrarilor de terasamente se va decoperta stratul superficial de sol vegetal si/sau pamant degradat care se va transporta in depozite speciale.

Lucrarile de terasamente generale se executa in proportie de 70÷80% mecanizat, si in proportie de 20÷30% manual, reprezentand completari la taluze si in zonele inaccesibile utilajelor, sau la finisari.

Executantul are obligatia sa asigure stabilitatea si echilibrul natural al masivelor de pamant afectate de sapatura sau de pamant depuse astfel incat sa nu pericliteze constructiile si instalatiile invecinate.

Pe durata executarii lucrarilor de terasamente, pana la realizarea cotelor finite, se va asigura scurgerea apelor pluviale de pe platforma in lucru si evacuarea in afara zonei de lucru.

Sapaturile pentru gropile de fundatie se vor executa manual cu pereti verticali cu sau fara sprijini, dupa caz, in functie de natura terenului. Ultimul strat de circa 20cm de pamant se va sapa imediat inainte de turnarea betonului de egalizare. Daca la cota de fundare, pamantul nu corespunde celui prevazut in proiect ca teren de fundare sau daca terenul este alterat datorita umezirii din acumulare de apa, groapa se va adanci pana la incastrarea in terenul bun de fundare cu cel putin 20cm. Volumul de pamant sapat suplimentar va fi inlocuit cu umplutura de balast compactat sau beton de umplutura, avand clasa de calitate ca betonul de egalizare C8/10. Schimbarea cotei fundului gropii de fundare si modul de completare a diferentei de nivel se face numai cu acordul proiectantului.

Orice modificari ale cotelor sapaturilor se vor consemna in procese verbale de lucrari ascunse, care vor fi confirmate de proiectantul geotehnician si de rezistenta.

Umpluturile de pamant se executa partial prin compensare cu pamant rezultat din sapatura de la platforma si/sau excedentar de la obiectivele ce se realizeaza in incinta, precum si cu pamant de completare adus din gropi de imprumut.

Se interzice folosirea la umpluturi a pamanturilor cu continut de materii organice (sol vegetal), resturi de diverse materiale de constructii, pamanturi cimentate in bulgari, pamanturi slabe de tip argile moi sau maluri.

Umpluturile din spatele zidurilor de sprijin se vor executa cu straturi de pamant compactate.

Lucrarile de terasamente se vor executa astfel incat fazele procesului tehnologic sa se succeada cat mai repede, fara intreruperi, care ar putea conduce la diminuarea calitatii pamanturilor utilizate (conform SR EN ISO 14688-2).

Terasamentele nu se vor executa cu pamant inghetat. La o temperatura sub 5°C se pot executa numai cu luarea unor masuri speciale stabilite pe baza cercetarilor geotehnice.

Cand straturile de pamant au umiditate excesiva, se vor lua masuri de reducere a umiditatii in vederea realizarii gradului de compactare prevazut in proiect (conform STAS 2914).

Pamanturile se vor compacta de regula la umiditatea optima de compactare, in caz contrar trebuie luate masuri speciale in vederea realizarii gradului de compactare.

Miscarea pamantului se realizeaza prin folosirea pamantului provenit din sapaturi in sectoare cu umpluturi, prin compensare.

In cazuri cu totul speciale (cota obligatorie de realizare a nivelarii) se utilizeaza pamant de umplutura de la gropi de imprumut.

Lucrarile in sapatura se vor executa cu panta de evacuare a apelor pluviale pentru a evita baltirea acestora si implicit alterarea caracteristicilor pamantului.

La executarea umpluturilor de pamant executantul va asigura conditii pentru prelevarea de probe si incercari operative, in vederea realizarii conditiilor de calitate in conformitate cu normativul C29-85.

Verificarea calitatii si receptionarea sapaturilor se face in conformitate cu normativul C169-88, “Instructiuni pentru verificarea si receptia lucrarilor ascunse” si “Ghid pentru programarea controlului calitatii executiei lucrarilor pe santier”. Cu ocazia controalelor se va verifica trasarea de ansamblu si detaliu, respectarea dimensiunilor in plan si pe verticala a sapaturilor si umpluturilor, pantele, taluzele, procese verbale de confirmare a terenului de fundare, existenta buletinelor de analiza privind umpluturile si gradul de compactare.

# 8. FUNDATIE DIN BALAST

Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia şi recepţia straturilor de fundaţie din balast pentru drumuri şi pavaje carosabile sau necarosabile.

Domeniul de utilizare

Strat inferior de fundatie in alcatuirea sistemelor rutiere suple si semirigide, pentru drumuri de clasa tehnica  I…V, inclusiv pentru pavaje.

Elemente geometrice

Grosimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.

Lăţimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.

Se admit abateri la latime de    5 cm.

Panta transversala a fundatiei de balast este cea a îmbrăcăminţii prevăzută în proiect.

Materiale componente

a. Agregate naturale (balast) conform SR EN 13242.

Balastul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de admisibilitate :

- sort                                                      0 - 63 mm

- continut fractiuni :

sub 0,62 mm                                   max. 3  %

0…7,1 mm                                      15 – 70  %

- echivalent de nisip                               min. 30

- continut de elemente moi si gelive      max.   5 %

- uzura cu masina Los Angeles              max. 50 %

b. Apa  conform  SR EN 1008:2003 .

Tehnologia de executie

Se aşterne şi se nivelează balastul în straturi de max.15cm (înainte de compactare).

Grosimea balastului înainte de compactare poate depăşi 15cm în cazul unor utilaje de compactare ale caror caracteristici tehnice indică grosimi de compactare mai mari de 15cm. În acest caz grosimea de asternere a materialului se stabileşte pe santier, înainte de inceperea executiei;

Se adaugă prin stropire, cantitatea de apă necesară pentru asigurarea umidităţii optime de compactare, determinată prin încercarea Proctor modificata, conform STAS 1913;

Se compacteaza cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede usoare (6-8 t) şi apoi cu compactoare cu pneuri sau vibratoare (10-14 t). Stratul de fundaţie din balast trebuie compactat până la realizarea gradului de compactare 98%.

Verificarea calitatii

a. Verificarea calitati materialelor  conform  SR EN 1008:2003 si STAS 6400.

b. Verificarea elementelor geometrice :

- Latimea stratului se verifica conform  STAS 2900 si  STAS 1598/1 sau 1598/2;

- Grosimea stratului trebuie sa corespunda datelor prevazute in proiect.

Verificarea executiei lucrarilor

a. Se verifica granulozitatea balastului;

b. Se verifica gradul de compactare al balastului ;

c. Se verifica deformabilitatea prin masuratori cu deflectometrul cu pirghie, tip Benkelman, conform instructiunilor CD 31. Capacitatea se considera realizata, dacă deflexiunea are valori mai mari decat cea admisibila din tabel in cel mult 10 % din numarul punctelor de masurare .

Se verifică uniformitatea executiei, prin măsurători cu deflectometrul cu parghie, tip Benkelman conform instructiunilor indicativ CD 31. Uniformizarea executiei se considera satisfacatoare, daca coeficientul de variatie este sub 35%.

| Grosimea stratelor de fundatie din balast cm | Stratul suport al terasamentelor este alcatuit din : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strat de forma |  | Pamanturi de tipul : |  |  |
|  |  |  | Nisip prafos Nisip argilos | Praf nisipos Praf argilos Praf | Argila Argila nisipoasa Argila prafoasa |
|  | Deflexiuni, in sutimi de mm |  |  |  |  |
| 15 | 140 | 210 |  | 225 | 250 |
| 20 | 130 | 180 |  | 195 | 210 |
| 25 | 120 | 160 |  | 175 | 190 |

Receptia lucrarilor

Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei ( pe faze , preliminare, finale ) conform programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul Judetean In Constructii.

Receptia pe faze se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatia scrisa, desenata,  in caietul de sarcini sau dispozitii de santier, pentru o anumita etapa sunt terminate si se cere aprobarea pentru trecerea la etapa urmatoare. Ea consta din intocmirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse,  procese verbale de receptie calitativa sau de faze determinante.

Receptia pe faze nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare calitativa, adica :

documente – furnizori ( dupa caz ) :

- certificate de calitate ;

- certificate de garantie ;

- buletine de analiza ;

- dosar al produsului ;

- agrement tehnic .

documente – executie ( dupa caz ) :

- ordin de incepere a lucrarilor ;

- proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de

reper ;

- proces verbal de trasare a lucrarilor ;

- proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;

- proces verbal de receptie calitativa ;

- proces-verbal de faza determinanta daca este cazul.

Receptia la terminarea lucrarii se efectueaza de catre comisia de receptie numita prin decizia investitorului, in urma careia se incheie proces verbal de receptie la terminarea lucrarii.

# 9. IMBRACAMINTE DIN MACADAM

Generalitati

Macadamul este executat din diferite sorturi de piatra sparta cilindrate pana la fixare, apoi impanate cu split, udate si cilindrate pana la inclestare conform SR 179-95.

Macadamul este utilizat ca imbracaminte si se realizeaza in profil transversal cu panta de 3%-4% in una sau 2 parti conform proiectului.

Materiale

Ca agregate se foloseste piatra sparta sort 40-60 mm.

Pentru impanare se foloseste split sort 16-25mm iar pentru colmatare se utilizeaza savura sort 0-8mm si nisip sort 0-4mm conform SR EN13242.

Apa pentru udat trebuie sa indeplineasca conditiile din SR EN 1008-2003.

Prescriptii de executie

Macadamul folosit ca imbracaminte se executa pe terasamente pregatite si compactate conform STAS 6400/84, peste care s-a realizat un strat de fundatie din balast sau piatra sparta de 30cm.

Piatra sparta se asterne intr-un strat uniform si se cilindreaza la uscat pana la fixare, apoi se asterne splitul de impanare, de obicei in 2 reprize, se stropeste cu apa si se continua cilindrarea pana la inclestare. Grosimea de asternere a pietrei va fi cu circa 30% mai mare decat grosimea prevazuta dupa cilindrare care este de 10 cm.

Dupa fixarea definitiva a pietrei se asterne un strat pentru protectie din nisip grauntos sau savura avand grosimea de 1cm.

Acostamentul se executa cu balast/piatra sparta de 10 cm grosime concomitent cu stratul de imbracaminte din macadam.

Pentru stabilirea numarului optim pentru compactare (potrivit naturii pietrei folosite) se recomanda ca la inceperea lucrarii sa se execute un sector de incercare.

Cilindrarea trebuie astfel facuta incat sa se evite slabirea impanarii prin ruperea muchiilor si rotunjirea pietrelor cauzate de un numar prea mare de treceri.

Macadamul se considera complet cilindrat cand cilindrul compactor sfarama o piatra de aceeasi natura petrografica aruncata in fata sa, fara sa mai patrunda in imbracamintea de macadam.

Verificarea calitatii

Inainte de asternerea macadamului se verifica calitatea fundatiei corespunzator prevederilor din STAS 6400-84.

La asternerea si cilindrarea materialelor granulare in diferite etape (straturi) si la sfarsitul fixarii definitive se verifica denivelarile in plan longitudinal si transversal, abaterile incadrandu-se in prevederile SR 179-95.

Cotele profilului longitudinal se verifica prin nivelment topografic in axul drumului. Abaterile in profil transversal se verifica cu sablonul.

Rezultatele verificarilor pentru materiale si lucrarile executate se inscriu in evidentele de santier (P.V.L.A., P.V.L.R., etc.).

Grosimea imbracamintii se verifica pe baza a cel putin 2 sondaje pe km si a cantitatiilor de agregate folosite, specificate in evidentele de santier.

Receptia lucrarilor

Receptia preliminara a macadamului folosit ca imbracaminte se face la 2 luni dupa terminarea lucrarilor si darea in folosinta.

Comisia de receptie va examina lucrarile in raport cu documentatia tehnica si documentele de calitate intocmite la executie.

La receptie se examineaza :

- cantitatea si calitatea materialelor folosite;

- prelevarea la timp si in numar suficient de probe;

- executarea lucrarilor cu indeplinirea exigentelor de calitate prevazute in proiect si in normele specifice;

- verificarea regularitatii suprafetelor.

Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei ( pe faze , preliminare, finale ) conform programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul Judetean In Constructii.

Receptia pe faze se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatia scrisa, desenata,  in caietul de sarcini sau dispozitii de santier, pentru o anumita etapa sunt terminate si se cere aprobarea pentru trecerea la etapa urmatoare. Ea consta din intocmirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse,  procese verbale de receptie calitativa sau de faze determinante.

Receptia pe faze nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare calitativa, adica :

documente – furnizori ( dupa caz ) :

- certificate de calitate ;

- certificate de garantie ;

- buletine de analiza ;

- dosar al produsului ;

- agrement tehnic .

documente – executie ( dupa caz ) :

- ordin de incepere a lucrarilor ;

- proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de

reper ;

- proces verbal de trasare a lucrarilor ;

- proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;

- proces verbal de receptie calitativa ;

- proces-verbal de faza determinanta daca este cazul.

Receptia la terminarea lucrarii se efectueaza de catre comisia de receptie numita prin decizia investitorului, in urma careia se incheie proces verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Receptia finala se face conform reglementariilor in vigoare, dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii drumului in timpul exploatarii.

# 10. IMBRACAMINTI  DIN  BETON  DE  CIMENT EXECUTATE  IN  COFRAJE  FIXE

Domeniul de utilizare

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia imbracamintilor din beton de ciment turnat pe loc pentru drumuri, alei si platforme industriale.

Prevederi generale

Îmbrăcăminţile de beton  de  ciment sunt alcătuite din elemente, delimitate între ele prin rosturi, denumite dale.

Îmbrăcămintea de beton  de  ciment se execută, conform SR 183, astfel :

- în cazul drumurilor noi, pe strat de bază sau de fundatie alcătuit conform STAS 6400, de regulă intr-un strat ( betonul are caracteristiciile stratului de uzură ) ;

-  în cazul ranforsărilor, pe îmbrăcăminte veche tip beton de ciment sau bituminoasă.

Betoanele de ciment rutier se clasifică în functie de rezistenta caracteristica la incovoiere Rkinc.150 care se determină pe epruvete prismatice avind dimensiunile 150 x 150 x 600mm.

| Clasa de beton rutier | Rkinc.150 ( MPa ) |
| --- | --- |
| BcR 3,5 | 3,5 |
| BcR 4,0 | 4,0 |
| BcR 4,5 | 4,5 |
| BcR 5,0 | 5,0 |

Compoziţia betonului trebuie stabilită de un laborator de specialitate pe bază de încercări preliminare şi trebuie să asigure obţinerea tuturor caracteristicilor cerute pentru betonul in stare proaspată si intărită.

Materiale componente :

- pentru îmbrăcăminţiile ce se executa într-un strat :

- cu agregate cu dimensiuni cuprinse intre 0-25 mm sau 0-40 mm ;

- pentru îmbrăcăminţiile ce se execută în două straturi :

- cu agregate cu dimensiuni cuprinse între 0-25 mm pentru stratul de uzură ;

- cu agregate cu dimensiuni cuprinse între 0-(31,5)40 mm pentru stratul de rezistenţă.

Agregate :

Agregate pentru betonul din stratul de uzură :

a.1. pentru drumuri :

- cribluri, sort 8 – 16 ; 16 - 25       conform SR EN 12620,SR EN 13242

- nisip natural, sort 0 – 4              conform SR EN 12620,SR EN 13242

- pietriş , sort 4 - 8                        conform SR EN 12620,SR EN 13242

a.2. pentru platforme, locuri de staţionare, străzi, accese carosabile si pietonale :

- piatră spartă ( split ) sort 25 - 40 conform SR EN 12620,SR EN 13242

sau pietriş                                     conform SR EN 12620,SR EN 13242

- nisip natural sort 0 – 4                conform SR EN 12620,SR EN 13242

- pietriş sort 4 – 8                          conform SR EN 12620,SR EN 13242

b.1. Agregate pentru betonul din stratul de rezistenţă :

- piatră spartă ( split ) sort 25 – 40 conform SR EN 12620,SR EN 13242

sau pietriş                                      conform SR EN 12620,SR EN 13242

- nisip natural sort 0 - 4                  conform SR EN 12620,SR EN 13242

- pietriş sort 4 - 8                           conform SR EN 12620,SR EN 13242

Ciment : pentru beton BcR 4.5 si BcR 5.0 cu ciment CD 40  conf. STAS 10092

sau cu ciment P 45 conf. SR EN 197-1

pentru beton BcR 3,5 si BcR 4,0 cu ciment P 40, conf. SR EN 197-1

Aditivi: Se vor folosi numai aditivi agrementaţi specifici preparării ,transportului şi aşternerii betoanelor pentru drumuri.

Cenusă termoficare: pt. betoane BcR 3,5 si Bcr 4,0 in stratul de rezistenţă.

Retea de armatura: OB37.

Bitum tip D 50/70 conform SR EN 12591

Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă

Folie polietilena

Filer : conform STAS 539.

Apa pentru betoane : conform SR EN 1008:2003.

Prescriptii generale de executie:

Prepararea si transportul betonului:

Prepararea betonului se face in instalatii de betoane cu amestecare fortata prevazute cu sisteme automate sau semiautomate de dozare pentru toti componentii betonului;

Dozarea agregatelor si cimentului se face gravimetric;

Dozarea apei si solutiei de aditivi se face volumetric cu dozare automata sau cu cantare;

Durata minima de malaxare trebuie sa fie de cel putin 60 s de la introducerea ultimului component;

Durata de transport (din momentul terminarii incarcarii autobasculantei si sfarsitul descarcarii acesteia la punctul de lucru) nu poate depasi valorile din tabel:

| Temperatura amestecului de beton , C | Durata maxima de transport, min |
| --- | --- |
| 15  t 30 | 45 |
| t 30 | 60 |

Pentru temperaturi >30°, se vor stabili de către laborator, măsurile necesare pentru asigurarea calităţii betonului la transport, punere în operă şi tratare.

Nu se admite punerea in opera a betonului care prezinta inceput de priza.

Executia imbracamintei de beton ciment:

Betonul ciment se pune in opera pe platforma pregatita, intre longrine metalice asezate la nivel pe benzi de mortar de ciment. Operaţiunea se executa mecanizat cu ajutorul repartizatoarelor şi vibrofinisoarelor.

Imbracamintea se executa intr-un strat, conform prevederilor din proiect .

Inainte de asternerea betonului, pe suprafata fundatiei se aseaza o folie de polietilena. Asternerea stratului de beton se face pe fundatie pregatita si compactata corespunzator.

Betonul se compacteaza cu ajutorul vibrofinisoarelor avand: frecventa de vibrare 50 Hz…75 Hz, amplitudinea vibratiilor aproximativ 1 mm si viteza de inaintare min.0,6 m/min.

Declivitati peste posibilitatile de lucru ale utilajului de repartizare, platforme sau locuri de stationare cu suprafete mici si izolate se pot executa cu asternere manuala si compactare cu ajutorul placilor sau grinzilor vibratoare avind minim 3000 vibratii/min. si amplitudinea de aproximativ 1 mm .

Finisarea suprafetei se face cu ajutorul vibrofinisoarelor prevazute cu grinzi finisoare. In cazul in care nu se dispune de aceste dispozitive finisarea se face cu ajutorul unui rulou metalic de 3…4m lungime, confectionat din teava  250mm avind masa 150…200 kg. Suprafata finisata se striaza mecanic sau manual cu ustensile concepute in acest scop, dupa terminarea finisarii.

Protejarea betonului proaspat turnat in imbracaminte se face in doua faze si anume:

a) in prima faza care se considera de la terminarea strierii betonului si pana la inceperea prizei acestuia, protejarea se efectueaza prin acoperisuri de protectie fixe sau mobile ;

b) in faza a doua, betonul se protejeaza prin aplicarea de pelicule de protectie (fluid de protectie P 45, polisol sau alte produse chimice similare)  sau suprafata betonul se va proteja prin aşternerea unui strat de nisip de 3cm grosime, menţinut umed timp de 10 zile .

Îmbrăcăminţile de beton de ciment se executa in intervalul de temperaturi atmosferice +5 C…+35C. Temperatura betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de 30C.

În perioada execuţiei lucrărilor de turnare a betonului pe timp friguros, se vor lua măsuri speciale conform normativului  C16.

Verificarea executiei lucrarii

- controlul calităţii betonului se face în staţiile de betoane, iar caracterististicile ce se verifică şi frecvenţa verificărilor conform SR 183;

- calitatea îmbrăcăminţii apreciată prin calitatea betonului rutier pus in lucrare se consideră corespunzător dacă :

*nu se constată vizual defecte de execuţie (goluri în suprafaţa sau laturile îmbrăcămintei, segregări, exfolieri, fisuri, crăpături, etc.);

*calitatea betonului livrat este corespunzătoare din punct de vedere al rezistenţelor la încovoiere determinate pe epruvete prismatice si al rezistentelor la compresiune determinate pe epruvete cubice sau fragmente de prisma cu sectiunea de 150 mm confectionate la statia de betoane, precum si al rezistentei la compresiune determinate pe carote ;

- controlul prin metode nedistructive arata ca betonul are o structura corespunzatoare ;

- verificarea denivelarilor suprafetei imbracamintei se efectueaza in timpul executiei, imediat dupa prima trecere a vibrofinisorului si la receptie , cu ajutorul dreptarului de 3,0 m lungime si a unei pene , astfel :

- verificarea grosimii imbracamintei se efectueaza prin masuratori directe la marginea benzii de beton si pe carote extrase din imbracaminte.

- verificarea rugozitatii suprafetei imbracamintei se efectueaza prin metoda inaltimii de nisip.

Rezultatele verificarilor se consemneaza in evidenta de control ale santierelor si fac parte   integranta din Cartea Constructiei.

Receptia lucrarilor

Lucrările vor fi supuse unor recepţii pe parcursul execuţiei (pe faze, preliminare, finale) conform programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Receptia pe faze se efectueaza atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţia scrisă, desenată, în caietul de sarcini sau dispoziţii de santier pentru o anumita etapa sunt terminate şi se cere aprobarea pentru trecerea la etapa următoare. Ea consta din intocmirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse, procese verbale de receptie calitativa sau de faze determinante.

Receptia pe faze nu va fi admisă dacă nu vor exista documentele de atestare calitativă, adică :

a) documente-furnizori ( după caz ) :

- certificate de calitate ;

- declaraţie de conformitate ;

- buletine de analiză ;

- dosar al produsului ;

- agrement tehnic .

b) documente-execuţie (după caz) :

-  ordin de începere a lucrărilor ;

-  proces verbal de predare – primire a amplasamentului şi a bornelor de reper ;

-  proces verbal de trasare a lucrărilor ;

-  proces verbal de verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse ;

-  proces verbal de recepţie calitativă şi altele.

Receptia la terminarea lucrarii se efectueaza de catre comisia de receptie numita prin decizia investitorului, in urma careia se incheie proces verbal de receptie la terminarea lucrarii.

# 11. INCADRAREA IMBRACAMINTILOR CU BORDURI

Incadrarea partii carosabile se va face cu borduri prefabricate din beton ciment clasa C30/37, cu sectiunea (20x25)cm, asezate pe fundatie de beton de clasa C25/30 - SR EN 1340, CP 012/1-2007.

Materiale componente :

- ciment conform SR EN 197-1/2011 ;

- agregate naturale de balastiera , sort 0…..31,5 mm ;

- agregate concasate din roci dure SR EN 12620+A1:2008;

- apa , conform SR EN 1008:2003.

Caracteristici fizice ale bordurilor :

- rezistenta la incovoiere :

* tip A                     5  N / mm

* tip B                     4  N / mm

- clasa betonului :	C 30/37.

- culoarea : uniforma pe aceeasi bordura si cu mici diferente de nuanta intre bordurile aceluiasi lot ;

- sageata maxima a fetelor vazute :	max. 3 mm / m ;

- deformari pe fetele vazute :		nu se admit ;

- abateri de la unghiul de 90 		max. 3 mm / m ;

- stirbituri :

*   lungime		3 mm ;

*   adancime		2 mm ;

*   muchiile rotunde	nu se admit.

Verificarea calitatii bordurilor :

Verificarea calitatii pe loturi de maxim 3000 de borduri de aceleasi dimensiuni, format, varianta si finisare prin :

verificari de lot :

-   verificarea formei si dimensiunilor ;

-   verificarea aspectului .

verificari periodice :

-   verificarea rezistentei la incovoiere pe minim 3 borduri ;

-   verificarea clasei de beton ;

-   verificarea rezistentei la inghet-dezghet pe minim 3 borduri ;

-   verificarea uzurii pe minim 3 epruvete.

Bordurile se livreaza la varsta de 28 zile sau daca au atins rezistenta corespunzatoare la incovoiere.

Bordurile se transporta cu orice mijloc de transport, asezarea in vehicul trebuie sa fie astfel incat sa se asigure integritatea in timpul transportului acestora.

Este interzisa incarcarea sau descarcarea bordurilor prin rostogolire sau aruncare.

Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit conform dispozitiilor in vigoare.

Tehnologia de montare a bordurilor :

Bordurile se vor monta la cotele din proiect pe fundatii din beton sau mortar de ciment.

Rosturile dintre borduri vor fi de maxim 1,5 cm si se vor umple cu mortar de ciment. Inainte de umplere, bordurile vor fi udate in dreptul rosturilor pentru a preintampina absortia apei din mortar de catre betonul din borduri.

Receptia lucrarilor :

Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (pe faze, preliminare, finale) conform programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Receptia pe faze se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatia scrisa, desenata, in caietul de sarcini sau dispozitii de santier pentru o anumita etapa sunt terminate si se cere aprobarea pentru trecerea la etapa urmatoare . Ea consta din intocmirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse , procese verbale de receptie calitativa sau de faze determinante .

Receptia pe faze nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare calitativa , adica:

a)    documente – furnizori ( dupa caz ) :

- certificate de calitate ;

- certificate de garantie ;

- buletine de analiza ;

- dosar al produsului ;

- agrement tehnic .

b)    documente – executie ( dupa caz ) :

- ordin de incepere a lucrarilor ;

- proces verbal de predare – primire a amplasamentului si a bornelor de  reper ;

- proces verbal de trasare a lucrarilor ;

- proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare ;

- proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;

- proces verbal de receptie calitativa.

Receptia la terminarea lucrarii se efectueaza de catre comisia de receptie numita prin decizia investitorului, in urma careia se incheie proces verbal de receptie la terminarea lucrarii.

# 12. MASURI DE CONSERVARE SI PROTECTIE A MATERIALELOR SI LUCRARILOR IN CURS DE EXECUTIE

Executantul are obligatia de a receptiona materialele, confectiile si prefabricatele verificand conformitatea cu caracteristicile de performanta prevazute in proiect si/sau in actele normative (dimensionale, fizico-mecanice si chimice, termenele de valabilitate etc.). De asemenea va asigura depozitarea in conditii corespunzatoare astfel incat sa nu se produca degradari care sa pericliteze calitatea executiei prin neconformitate si/sau alterari ale performantelor de calitate ca urmare a unor factori externi (de natura fizica, chimica sau climatica).

Pentru lucrarile in curs de executie se vor lua masuri de protectie in cazul riscului de afectare din cauza conditiilor de mediu. Betoanele proaspat turnate se vor proteja impotriva excesului de caldura sau a frigului.

De asemenea se vor proteja si/sau asigura la stabilitate lucrarile executate contra intemperiilor naturale (vanturi, ploi, inundatii).

# 13. MASURI DE SIGURANTA A MUNCII SI PROTECTIEI CONTRA INCENDIILOR

### Generalitati

Pe durata executarii se vor respecta prevederile specifice activitatilor ce se desfasoara cuprinse in: “Regulamentul de protectia si igiena muncii in constructii” aprobat de MLPAT cu Ordinul 9N/93 publicat in BC 5, 6, 7, 8 – 93; “Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor”  aprobate de MLPAT si MI si “Normativul C 300-94” privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de C + I.

De asemenea se vor respecta prevederile din urmatoarele acte normative:

- HG 971/2006 : cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate;

- HG 1048/2006 : cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- HG 1051/2006 : cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- HG 1091/2006 : cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- HG 1146/2006 : cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- HG 1058/2006 : cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor care pot fi expusi riscului datorat atmosferelor explozive.

Angajatorii au obligatia sa ia masurile necesare pentru:

- asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

- prevenirea riscurilor profesionale;

- informarea si instruirea lucratorilor;

- asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

In vederea asigurarii conditilor de securitate si sanatate in munca precum si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, executantul si beneficiarul trebuie sa respecte prevederile cuprinse in capitolul 3 din legea 319/2006.

Pe toata durata executiei se va respecta HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, iar personalul de conducere al punctului de lucru va verifica respectarea acestor prevederi.

Masurile de securitate si sanatate in munca mentionate nu sunt limitative. Ele trebuie completate de catre beneficiar si executant cu masuri de prevenire si protectie stabilite in functie de mijloacele de productie, mediul de munca, sarcina de munca, conditile de executie si de riscurile induse de acestea. Vor fi luate toate masurile necesare tinand cont de echipamentele pe care le utilizeaza si tipul de lucrari executate pentru prevenirea accidentelor tehnice, umane si limitarea efectelor lor in cazul in care s-au produs.

Pentru lucrarile care se executa in zone cu pericol de explozie se vor lua masuri suplimentare de siguranta constand in:

Instruire speciala pentru respectarea normelor de siguranta specifice instalatiei.

Predarea frontului de lucru cu PV in care sa se mentioneze obligatiile reciproce ale constructorului si beniciarului pentru lucru in siguranta.

Identificarea retelelor subterane si supraterane din zona de lucru si luarea de masuri de siguranta necesare (intreruperea functionarii, devieri de pe amplasament, lucru sub supraveghere din partea beneficiarului etc.)

# 14. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, avand urmatoarele obligatii:

- sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii muncii si daca este cazul, sa faca obiectiuni solicitand proiectatului modificari necesare conform prevederilor legale.

- sa aplice prevederile cuprinse in legislatie si instructiunile proprii referitoare la securitatea si sanatatea in munca precum si prescriptiile din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor prevazute in proiect.

- sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei exploatari ulterioare a lucrarilor de constructie montaj in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze beneficiarul si proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare.

- sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii verificarilor si probelor, precum si cele constatate la receptia lucrarilor.

Daca pe parcursul executarii lucrarilor de constructii-montaj apar situatii neprevazute, se va opri lucrul si se va anunta beneficiarul si/sau proiectantul pentru a analiza situatia si a stabili masurile suplimentare ce trebuiesc luate in vederea reluarii lucrului.

Pe toata durata executarii lucrarilor, se va asigura personal competent care sa supravegheze permanent respectarea tuturor masurilor de securitate si sanatate in munca.

# 15. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

### Generalitati

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele reglementari referitoare la protectia mediului:

- OUG 195/2005 – privind protectia mediului aprobata cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG 243/2000 – privind protectia atmosferei, modificata si aprobata prin Legea 655/2001;

- HG 1756/2007 – privind limitarea nivelului emisilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exterioarul cladirilor;

- STAS 10009/1988 – acustica urbana-limite admise ale nivelului de zgomot;

- OUG 78/2000 – privind regimul deseurilor-cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG 16/2001 republicata – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;

- HG 621/2005 – privind gestionarea ambalajelor si gestionarea ambalajelor-cu modificarile si completarilor ulterioare;

Prezentele reglementari nu sunt limitative. Daca la executia lucrarilor apar probleme legate de protectia mediului, constructorul si investitorul vor stabili masuri care sa respecte legislatia in vigoare si sa intampine poluarea.

### Sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu

#### Protectia calitatii apelor

Pe perioada efectuarii lucrarilor de executie care fac obiectul acestei investitii nu se desfasoara activitati care sa conduca la poluarea factorului de mediu apa.

#### Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile de constructie-montaj si utilajele care vor opera pe perioada de executie nu constituie surse de radiatii.

#### Protectia solului si subsolului

Depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa un poata fi antrenate de vant sau ape pluviale si sa polueze solul.

Materialele folosite la lucrarile de suprafata (drumuri, platforme,  rigole) sunt nepoluante constand in betoane simple si armate, beton asfaltic si produse de balastiera.

#### Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Eliminarea posibilitatilor de poluare a factorilor de mediu conduce implicit la eliminarea riscului de afectare a ecosistemelor.

#### Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In urma executarii lucrarilor de C+M vor rezulta deseuri (materiale metalice, beton, deseuri din lemn si deseuri de ambalaje).

Deseurile din constructii se vor sorta selectiv, la locul de producere, pe categorii de deseuri si se vor expedia in locurile de prelucrare sau depozitare in conformitate cu prevederile specifice legale.

Deseurile menajere care se vor executa in perioada de executie a lucrarilor C+M vor fi colectate in pubele ecologice si evacuate prin grija beneficiarului.

Realizarea lucrarilor de constructii va fi monitorizata de catre beneficiar pentru respectarea parametrilor constructiivi si functionali aplicabili privind protectia mediului inconjurator.

# 16. RECEPTIA FINALA SI INTOCMIREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI

Se executa in conformitate cu prevederile HG 273 – 94 “Regulament pentru receptia lucrarilor de constructii – Cartea tehnica a constructiilor “.

Scopul receptiei si intocmirii cartii tehnice este acela de a pune la dispozitie elementele necesare pentru:

- cunoasterea principalelor caracteristici de calitate;

- exploatarea si intretinerea constructiilor;

- stabilirea cauzelor eventualelor deficiente aparute pe durata de folosinta si a solutiilor de interventie (modificarii, reparatii, consolidari) in caz de necesitate pe durata de exploatare;

- culegerea de date observationale si statistice in vederea imbunatatirii prescriptiilor tehnice in constructii.

Cartea tehnica reprezinta o colectie de documentatii tehnice, acte de evidenta a activitatii de executie a obiectivului si de verificare a calitatii cu specificarea interventiilor si parametrilor de performanta realizati pe durata proiectarii, executiei si exploatarii.

Cartea tehnica se intocmeste pentru ansamblul lucrarilor de constructii cuprinse in proiect.