–ANEXA 2 –

CONTROALE / VERIFICARI IMBINARI SUDATE LA SISTEMUL DE INCALZIRE (SERPENTINA) REZERVOR, CONFORM SR EN 13480-5:2017

| COMPONENTA | TIP SUDURI | TIP CONTROL | VOLUM | METODA | CRITERII DE ACCEPTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEAVA |  |  |  |  |  |
| DN50 | Suduri cap la cap | Vizual (VT) | 100% | SR EN ISO 17637:2017 | SR EN 13480-5 :2017, Tabel 8.4 - 2 |
|  |  | Lichide penetrante (PT) | 100% | SR EN ISO 3452 | SR EN ISO 23277:2015 Nivel de acceptare 1 |

NOTA

Prezenta Anexa insoteste documentul A636.4-U-PCCS si se va citi impreuna cu acesta.