SPECIFICAȚIE PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ, VOPSIRE ȘI IZOLARE CONDUCTE TEHNOLOGICE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	4

2.	SCOP	4

3.	STANDARDE ȘI NORME	4

4.	TEMPERATURI	5

5.	LIMITE  DE APLICABILITATE	5

6.	ACOPERIREA SUDURILOR ȘI A COMPONENTELOR NEIZOLATE ALE CONDUCTELOR ÎNGROPATE	6

6.1.	MATERIALE	6

6.2.	PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR	7

6.3.	GRUNDUIREA SUPRAFEȚELOR CE URMEAZĂ A SE PROTEJA	8

6.4.	APLICAREA BENZILOR ADEZIVE	8

6.5.	EFECTUAREA LUCRĂRILOR	8

6.6.	REPARAREA ZONELOR DETERIORATE ALE IZOLAȚIEI APLICATE DIN FABRICĂ	9

6.7.	TESTELE DE RECEPȚIE	9

6.8.	CERINȚE IMPUSE PERSONALULUI CARE EFECTUEAZĂ LUCRĂRILE	10

7.	OPERAȚIILE DE VOPSIRE ȘI INSPECȚIA ACOPERIRILOR DE PROTECȚIE	10

7.1.	CLASIFICAREA MEDIULUI	10

7.2.	MATERIALE	10

7.2.1.	Materiale de acoperire  - Grunduri  și vopsele	10

7.2.2.	Materiale abrazive	11

7.2.3.	Diluanți, solvenți și produse de curățat	11

7.2.4.	Materiale de retușare	11

7.2.5.	Livrarea, manipularea și depozitarea materialelor de acoperire	12

7.2.6.	Culoarea decorativă	12

8.	PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	13

9.	APLICAREA ACOPERIRll ANTICOROZIVE	13

10.	TESTE  ȘI INSPECȚll	14

11.	ÎNREGISTRĂRI ALE CALITĂȚll	15

12.	OPERAȚllLE DE IZOLARE TERMICĂ LA CONDUCTE	16

12.1.	CLASIFICAREA IZOLAŢIEI	16

12.2.	IZOLAŢIE TERMICĂ PENTRU ACOPERIREA ÎNSOŢITORILOR ELECTRICI	16

12.3.	MATERIALE	16

12.4.	ACOPERIREA EXTERIOARĂ ŞI ACCESORII	16

12.5.	APLICAREA IZOLAŢIEI	16

12.5.1.	Aplicarea pe conducte şi vase	17

12.5.2.	Curbe și coturi	17

12.5.3.	Flanşe, Armaturi şi alte fitinguri	17

12.6.	APLICAREA PROTECŢIEI EXTERIOARE	18

12.7.	CURĂŢAREA DEŞEURILOR	18

12.8.	CONTROL ŞI RECEPŢIE	18

12.9.	REPARAREA DEFECTELOR	18

12.10.	TESTE	18

12.11.	EFICIENŢA TERMICĂ	19

- INTRODUCERE

În prezent, datorită uzurii morale și fizice a utilajelor și instalațiilor din stațiile de pompare menționate mai sus precum și a necesității corelării parametrilor de pompare cu producțiile de țiței obținute de OMV Petrom în zonele analizate, se impune adaptarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficienței economice, al parametrilor de funcționare și a cerințelor de mediu. Astfel că prin înlocuirea utilajelor, instalațiilor  tehnologice și a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a țițeiului depășite moral si fizic se va realiza proiectul privind MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE A ȚITEIULUI DIN STAȚIA DE POMPARE POTLOGI, JUD. DÂMBOVIȚA.

- SCOP

Această specificație acoperă cerințele minime pentru aprovizionarea materialelor, operațiile de  acoperire de protecție, vopsire și izolare pentru instalațiile tehnologice utilizate în cadrul obiectivului mai sus menționat.

- STANDARDE ȘI NORME

Documentele și standardele aplicabile în acest proiect, menționate în continuare, sunt parte integrantă a acestei specificații.

- DIN 30670:2012 - Acoperire cu polietilenă pentru conducte și fitinguri. Cerințe și testări.

- DIN  30672:2000 - Benzi și materiale termocontractibile pentru protecția anticorozivă a conductelor îngropate sau imersate.

- SR EN ISO 12944-1÷8:2018 - Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii.

- SR EN 12068:2002 - Protecție catodică. Acoperiri organice exterioare pentru protecția împotriva coroziunii conductelor de oțel îngropate sau imersate în conjuncție cu protecția catodică. Benzi și material contractabile.

- SR EN ISO 8501/1, 2 – 2002, 3, 4-2007 - Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor  și produselor similare.   Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței.

- SR EN ISO 8504:2002 (1÷3) - Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare. Metode de pregătire a suprafeței.

- SR EN ISO 2409:2013  -  Vopsele și lacuri. Încercarea la caroiaj.

- STAS 6800:1991 - Grund pentru protecția conductelor metalice.

- SR EN ISO 2808:2007 -  Vopsele și lacuri. Determinarea grosimii peliculei.

- SR EN 10346:2015 - Produse plate de oțel acoperite continuu prin imersie la rece.  Condiții tehnice de livrare.

- 89/106/EEC - Directiva privind produsele pentru construcții.

- TEMPERATURI

- Temperatura maximă a fluidelor vehiculate: 55°C;

- Temperatura medie anuală: +25,1 °C;

- Temperatura minimă ambiantă: - 29 °C;

- Temperatura maximă ambiantă: +40 °C.

- LIMITE  DE APLICABILITATE

INCLUDERI

Specificația  acoperă  cerințele  minime  pentru:

•    Aprovizionarea cu materiale  de acoperire;

•    Procedurile de lucru și documentele care însoțesc  materialele;

•    Pregătirea suprafeței;

•    Aplicarea materialelor de protecție anticorozivă;

•    Retușarea și repararea acoperirilor  stricate  sau deteriorate.

EXCLUDERI

Următoarele aspecte sunt în afara scopului  acestei  specificații:

•    Acoperirea  plăcuțelor  de timbru;

•    Acoperirea cauciucului și a altor părți nemetalice;

•    Acoperirea suprafețelor prelucrate și a filetelor;

•    Acoperirea materialelor neferoase;

•    lnteriorul conductelor.

RESPONSABILITĂȚI

Materialele folosite pentru realizarea protecției anticorozive prin vopsire sau acoperire cu benzi trebuie să corespundă cerințelor  de mediu și cerințelor tehnice.

Toate materialele vor fi obținute de la producători aprobați de client și vor fi însoțite de certificate de calitate atestate de o autoritate de inspecție independentă.

Toate materialele trebuie aprovizionate,  transportate și depozitate în ambalajele puse la dispoziție de producător. Fiecare ambalaj va purta un marcaj din care să rezulte:

  - denumirea producătorului;

  - denumirea materialului de vopsire;

  - culoarea;

  - numărul lotului de fabricație;

  - data fabricației;

  - termenul de garanție.

Toate materialele de vopsire care compun un sistem de vopsire vor fi procurate de la același producător în scopul asigurării compatibilității între straturi și definirii clare a responsabilităților.

Se vor respecta cu strictețe instrucțiunile producătorului, referitoare la:

- transportul și depozitarea materialelor;

- dozarea componentelor (acolo  unde este cazul);

- duratele  permise pentru utilizarea amestecurilor;

- cantitatea și tipul de diluant;

- caracteristicile echipamentelor de vopsire (diametrul duzelor, presiunea aerului, etc.);

- timpul pentru uscarea si/sau intarirea peliculelor si pentru reacoperirea acestora cu stratul următor.

Constructorul trebuie să se aprovizioneze cu o cantitate suficientă de materiale necesare desfășurării lucrărilor.

- ACOPERIREA SUDURILOR ȘI A COMPONENTELOR NEIZOLATE ALE CONDUCTELOR ÎNGROPATE

  - MATERIALE

Acoperirea cu polietilenă se aplică la conductele de oțel ce vin în contact cu solul (conductele îngropate). Țevile și coturile care intră în componenta conductei vor avea o acoperire din polietilenă clasa C50 conform  SR EN 12068/2002.

Acoperirea constă dintr-o bandă cu campus butilic, pe suport  PE (PP). În cazul în care conductele sunt sudate, zonele de sudură trebuie acoperite, iar deteriorările cauzate acoperirii conductei trebuie să fie remediate.

Grosimea acoperirii nu trebuie să fie mai mică decât a izolației aplicate din fabrică. În plus, constructorul trebuie să izoleze toate porțiunile conductei montate aerian, până la o înălțime de cel putin 20 cm deasupra solului.

După înfășurare, poziția sudurii trebuie să fie marcată permanent cu vopsea, pentru facilitarea supravegherii ulterioare.

Rezistivitatea protecției este rezistența electrică a acoperirilor pe unități de arie.

Condiții obligatorii pentru materiale de protecție anticorozivă a conductelor îngropate:

•    rezistență electrică ridicată;

•    rezistență mecanică adecvată atât la solicitările mecanice după îngropare;

•    să fie impermeabil, inert chimic, biorezistent și omogen în conținut.

  - PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Înainte de începerea pregătirii suprafeței metalice a sistemului de conducte, se va face verificarea sudurilor conductelor și fitingurilor.

Pregătirea suprafețelor metalice se va face numai în condiții meteorologice favorabile:

- temperatura aerului trebuie să fie mai mare de 5°C;

- temperatura substratului mai mare de 3°C, deasupra punctului de rouă a mediului ambiant;

- umiditatea relativă să fie sub 85%;

- condiții reduse de vânt și vizibilitate bună.

Pregătirea suprafeței pentru sablare se va executa conform SR EN ISO 8501-1.

Abrazivii folosiți pentru decaparea oțelurilor carbon și a oțelurilor slab aliate sunt specificați în SR EN ISO 8504-2.

Abrazivii potriviți sunt:

- alice din fier călit;

- alice din fontă și oțel;

- abrazivi nemetalici (oxid de aluminiu, zgură de cupru, etc.).

NOTĂ: Nisipul sau alte materiale care produc praf de siliciu nu vor fi folosite pentru decapare.

Abrazivul nu trebuie să conțină ulei, umezeală, etc. Abrazivul refolosit va fi curățat.

Dimensiunea particulelor va fi aleasă  astfel  încât să  producă profilul de  suprafață cerut.

Diluanții, solvenții și produsele de curățat vor fi recomandate de producătorul materialelor de vopsire și identificate prin seria produsului sau denumirea generică.

Straturile adiacente de izolație trebuie să fie curățate pe o lățime de 20 cm și șanfrenate (cu un unghi de aproximativ 30°) astfel încat la aplicarea benzilor să nu existe spații neacoperite. Suprafața acoperirii aplicate din fabrică trebuie să fie șlefuită (de exemplu, cu șmirghel), pentru o aderență mai bună.

În conditii de umiditate, trebuie luate măsuri pentru ca înfășurarea să respecte specificațiile stabilite.

Dacă este necesară încălzirea, se poate folosi doar propan. Este interzisă utilizarea arzătoarelor oxi-acetilenice.

În cazul în care plouă, trebuie folosit un cort pentru protecție în timpul lucrului. Condiții obligatorii  pentru materiale de protecție anticorozivă:

- rezistență electrică ridicată;

- rezistență mecanică adecvată atât la solicitările din timpul manipulărilor succesive la montaj, cât și la solicitările mecanice dupa îngropare;

- să fie impermeabil, inert chimic, stabil în domeniul de temperaturi indicat de standardul  de fabricație, biorezistent și omogen în conținut.

  - GRUNDUIREA SUPRAFEȚELOR CE URMEAZĂ A SE PROTEJA

Grundul trebuie să îndeplinească cerințele standardelor sus menționate și să fie alcătuit dintr-un amestec care, aplicat pe suprafața conductei, să asigure o aderență optimă a benzii din material plastic. Grundul trebuie aplicat pe suprafața conductei în strat subțire, uniform, fără bule de aer. Este interzisă aplicarea cu rolă.

Grosimea stratului de grund aplicat trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Grundul în exces trebuie îndepărtat. Stratul de grund trebuie să se usuce înainte de aplicarea benzilor din material plastic.

Nu trebuie depășit termenul de valabilitate indicat de producător.

Grundul trebuie aplicat pe o porțiune cu lățimea de până la 20 cm peste stratul izolator aplicat de producător.

În  cazul în care benzile nu sunt înfășurate timp de câteva ore după aplicarea grundului, stratul de grund trebuie încălzit și reînnoit printr-o nouă aplicare.

  - APLICAREA BENZILOR ADEZIVE

Banda este cu un compus butilic, pe suport PE (denumită bandă din PE - polietilenă). Sistemul de protecție va fi din benzi C50.

Stratul se aplică cu o mașină pentru înfășurare manuală sau mecanizată a benzii, care asigură posibilitatea reglării unghiului de așezare și suprafața de suprapunere. Lățimea benzii depinde de diametrul conductei care trebuie înfășurată și de raza de curbură.

După uscarea corespunzătoare a stratului de grund, toate  componentele neacoperite care urmează să fie instalate subteran trebuie înfășurate, în spirală,  cu bandă din PE.

Aplicarea benzilor adezive în fir curent se va face strâns, fără cute, cu suprapunere de 50% din lățimea benzii. Pe zonele de sudură,  banda  trebuie înfășurată strâns, fără cute, pe o porțiune de până la 5 cm peste marginea șanfrenată a acoperirii adiacente, aplicate, cu o suprapunere de 50% pentru țevi  cu diametrul 3".-6".

  - EFECTUAREA LUCRĂRILOR

Pentru a facilita aplicarea și pentru a avea o anumită rezistență la rupere, banda trebuie  să se preîncălzească până când se simte caldă la atingere. Benzile trebuie înfășurate cu o mașină adecvată sau manual, dacă așa s-a convenit în prealabil împreună cu reprezentantul beneficiarului. Benzile trebuie să fie depozitate într-un spațiu închis din cadrul șantierului. Benzile trebuie să fie menținute curate și ferite de orice fel de deteriorare.

Atunci când temperatura exterioară este scazută, benzile trebuie depozitate în camere încălzite sau în containere din cadrul șantierului.

  - REPARAREA ZONELOR DETERIORATE ALE IZOLAȚIEI APLICATE DIN FABRICĂ

Dacă în timpul testului de continuitate sunt detectate zone cu porozități ale acoperirii conductelor, acestea trebuie să fie curățate integral de orice fel de impurități, praf sau umiditate și tratate conform indicațiilor de mai jos:

- Aplicarea grundului;

- Aplicarea celor două straturi, conform  procedurii descrise mai sus.

Nu este permisă aplicarea acoperirii în exclusivitate pe aceste zone; benzile trebuie să se înfășoare în jurul întregii circumferințe a conductei.

În cazul în care stratul izolator din polietilenă aplicat din fabrică este deteriorat pe o zonă mai extinsă, se aplică următoarea procedură:

•	Stratul de acoperire cu aderență slabă trebuie îndepărtat, iar orice margine rămasă  lipită trebuie șlefuită  sau șanfrenată  cu o pilă sau altă unealtă adecvată. În cazul în care nu sunt posibile înlaturarea acoperirii deteriorate și șanfrenarea, conform descrierii de mai sus, zona respectivă  poate fi încălzită ușor, iar marginile șlefuite sau șanfrenate cu o racletă. Pentru încălzirea suprafeței trebuie utilizat doar propan. Utilizarea arzătoarelor oxi-acetilenice este interzisă. Suprafața acoperirii aplicate din fabrică trebuie să fie înăsprită.

• După efectuarea operațiilor de mai sus, poate începe aplicarea stratului de grund.  După uscarea corespunzătoare a acestuia, zona cu acoperirea deteriorată trebuie remediată cu un bandaj alcătuit din câteva straturi de bandă din cauciuc butilic. Zona alaturată, cu acoperire din fabrică, trebuie acoperită în porțiunea în care a fost șanfrenată. Se aplică bandajul și se apasă cu grijă. Apoi se efectuează procedura normală de înfășurare a celor  trei straturi în jurul intregii circumferințe a conductei.

  - TESTELE DE RECEPȚIE

Conductele care au fost înfășurate cu benzi anticorozive PE (PP), înainte de a fi instalate, trebuie să fie supuse testelor următoare:

- În timpul efectuării controlului vizual, se verifică întreaga acoperire a conductei, pentru a detecta eventualele defecte vizibile și în special aderența totală a acesteia;

- Se controlează izolația cu ajutorul unui detector cu arc. Trebuie testată întreaga conductă, folosind o tensiune de minim 20 kV și maxim 25 kV;

- După  remedierea zonelor  deteriorate,  conducta  trebuie să fie supusă din nou testării;

- Cele două teste descrise mai sus trebuie să fie efectuate doar în prezența reprezentantului beneficiarului.

  - CERINȚE IMPUSE PERSONALULUI CARE EFECTUEAZĂ LUCRĂRILE

Lucrările pot fi executate doar de personal calificat, care are cunostințele necesare lucrului cu aceste materiale și a primit instrucțiuni speciale.

Constructorul trebuie să dovedească faptul că personalul a primit instructaj special pentru lucrul cu aceste materiale și că are experiența necesară, dovedită de permisul de lucru.

- OPERAȚllLE DE VOPSIRE ȘI INSPECȚIA ACOPERIRILOR DE PROTECȚIE

  - CLASIFICAREA MEDIULUI

În concordanță cu standardul SR EN ISO 12944-2:2018, conductele și echipamentele ce fac obiectul acestui proiect sunt amplasate în atmosfera cu clasa de coroziune C3 sau îngropate în mediu cu clasa de coroziune lm3. Sistemul de vopsire recomandat pentru conducte și confecții metalice supraterane este S3.17  conform SR EN ISO 12944-5:2018.

  - MATERIALE

    - Materiale de acoperire  - Grunduri  și vopsele

Condițiile tehnice de calitate precum și prescripțiile privind recepția, depozitarea, manipularea, utilizarea (aplicarea) grundului,  vor respecta prevederile  STAS 6800:1991.

Grund pentru protecția conductelor metalice.

În principiu acest tip de grund trebuie să indeplinească următoarele condiții:

- să nu conțină produși  care să se depună în recipienții de depozitare;

- să nu conținaă solvenți toxici;

- să nu conțină solvenți cu volatilitate  ridicată (pericol  de incendiu).

Este interzisă  diluarea  grundului  pe șantier.

Principalele  caracteristici  ale sistemului  de vopsire:

•   primul  strat: grund  epoxidic I grosime 80 µm;

•   al  doilea  strat: vopsea tip  epoxidică I grosime 150 µm;

•   al  treilea  strat: vopsea tip poliuretanică I grosime 50 µm.

| Produs de acoperire | Grosime strat uscat, µm | Nr. straturi | Descrierea produsului |
| --- | --- | --- | --- |
| Grund epoxidic cu zinc | 75÷80 | 2 | Grund în doi componenți epoxi-poliamidic cu pulbere de zinc, cu un conținut minim de solide (masic) 63% și pulbere de zinc minim 85% în greutate (din filmul uscat). |
| Vopsea epoxidică | 150 | 1 | Vopsea intermediară și în doi componenți epoxi-poliamidică, cu un conținut minim de solide (masic) 70%. |
| Vopsea epoxidică | 50 | 1 | Vopsea poliuretanică bicomponent, pe bază de rășină poliuretanică tip poliolică, cu un conținut minim de solide (masic) 70%. |

Toate materialele de vopsire vor fi obținute de la producători aprobați de client și vor fi însoțite de certificate de calitate atestate de o autoritate de inspecție independent.

    - Materiale abrazive

Abrazivii folosiți în sablarea oțelurilor carbon și oțelurilor slab aliate sunt specificați în  SR EN ISO 8504-2:2002.

Abrazivii potriviți sunt:

- alice din fier călit;

- alice din fontă și oțel;

- abrazivi nemetalici (oxid  de aluminiu, zgură de cupru,  etc.).

NOTĂ: Nisipul sau alte materiale care produc praf de siliciu nu vor fi folosite în sablare. Abrazivul nu trebuie să conțină ulei,  umezeală, etc.

Abrazivul refolosit va fi curățat.

Când este comparat cu materialul proaspăt, abrazivul refolosit nu trebuie să fie ruginit sau vizibil uzat și trebuie să fie necontaminat. Dimensiunea particulelor va fi aleasă astfel încât să producă profilul de suprafață cerut.

    - Diluanți, solvenți și produse de curățat

Aceste materiale vor fi recomandate de producătorul sistemului de vopsire și identificate prin seria produsului sau denumirea comercială.

    - Materiale de retușare

Materialele pentru retușarea zonelor deteriorate ale suprafețelor vopsite vor fi similare celor aplicate inițial și vor fi puse la dispoziția clientului de către constructor pentru verificarea compatibilității între straturi și nuanței inițiale. Dacă producătorul materialelor de acoperire recomandă materiale de retușare altrnative sau diferite de acestea vor fi folosite numai după acceptarea I aprobarea clientului.

    - Livrarea, manipularea și depozitarea materialelor de acoperire

Toate materialele de vopsire trebuie aprovizionate, transportate și depozitate în ambalajele puse la dispoziție de producător. Fiecare ambalaj va purta un marcaj din care să rezulte:

- denumirea producătorului;

- denumirea materialului de vopsire;

- culoarea;

- numărul lotului de fabricație;

- data fabricației;

- termenul de garanție.

Toate materialele de vopsire care compun un sistem de vopsire vor fi procurate de la același producător în scopul asigurării ccmpatibilității între straturi și definirii clare a responsabilităților.

Se vor respecta cu strictețe instrucțiunile producătorului, referitoare la:

- transportul și depozitarea materialelor;

- dozarea componentelor (acolo unde este cazul);

- duratele permise pentru utilizarea amestecurilor;

- cantitatea și tipul de diluant;

- caracteristicile echipamentelor de vopsire (diametrul duzelor, presiunea aerului, etc.);

- timpul pentru uscarea și/sau întarirea peliculelor și pentru reacoperirea acestora cu stratul următor.

Constructorul trebuie să se aprovizioneze cu o cantitate suficientă de material necesare desfășurării lucrărilor.

    - Culoarea decorativă

Acest document reglementează culorile convenționale fundamentale care vor fi adoptate pentru vopsirea echipamentelor. Culorile specificate mai jos se referă numai la straturile finale. Fiecare strat va avea culoare sau nuanță diferită pentru a putea fi inspectat mai bine.

Codificarea culorilor se va face conform cartelelor de culoare RAL. Culoarea ultimului strat aplicat va respecta prevederile de mai jos:

| SUPRAFAȚA VOPSITĂ | CULOAREA CONVENȚIONALĂ FUNDAMENTALĂ | COD RAL |
| --- | --- | --- |
| Utilaje, echipamente, confecții metalice | alb | 9016 |
| Conductele montate suprateranː |  |  |
| - țiței | alb | 9016 |
| - apă sărată | verde | 6018 |
| - scurgeri | maro | 8001 |
| - gaze combustibile | galben | 1021 |
| - aer instrumental | bleu | 5012 |
| - incendiu | roșu | 3024 |

- PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele ce urmează a fi acoperite vor fi sablate în concordanță cu cerințele standardului SR EN ISO 8501-1 :2007.

Suprafața curată și uscată a materialului se va curăța prin decapare utilizând un abraziv  adecvat pentru a da profilului suprafeței o înălțime de 25÷50µm și un grad de curățire Sa 2.1/2, conform ISO 8501 - 1,  dacă furnizorul materialelor de vopsire nu a solicitat altceva.

Aparatele folosite pentru decaparea abrazivă vor fi cu aspirație pentru a evita contaminarea suprafețelor cu praf.

Acolo unde nu se poate realiza sablarea se va folosi curățarea cu scule electrice până la metal curat, dar numai pe suprafețele limitate și cu aprobarea beneficiarului.

Curățarea și acoperirea vor fi coordonate cu alte operații de construcții și montaj.

Zonele care pot deveni inaccesibile sau dificil de acoperit după montareI instalare vor fi acoperite înainte.

lntervalul maxim între sablare și inceperea acoperirii este de 2 ore. În tot  acest interval va trebui protejată suprafața curățată.

După decapare se va proceda la îndepartarea prafului și resturilor de material abraziv, cel mai bine prin suflare cu aer comprimat uscat (pentru suprafețele exterioare).

- APLICAREA ACOPERIRll ANTICOROZIVE

Pentru conductele supraterane neizolate termic se vor aplica toate straturile menționate la cap 7.2.1., iar pentru cele izolate termic se vor aplica numai straturile de grund, dupa care va fi executată izolația termică din vată minerală protejată cu tablă zincată.

Înainte de începerea vopsirii:

- se va verifica și consemna realizarea gradului de curățare și a rugozității;

- se vor reciti fișele tehnice și instrucțiunile fabricantului de vopsele pentru a fi urmate întocmai;

- se vor evalua dozele de materiale care se vor pregăti astfel încât să poată fi aplicate în intervalul de valabilitate al amestecului crud;

- se verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de aplicare conform instrucțiunilor producătorului.

Materialele de vopsire vor fi aplicate numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții de mediu:

- umiditatea relativă maxim 85 %;

- temperatura aerului mai mare de 4°C;

- temperatura suprafeței metalice între 4 si 40°C (cu cel puțin 3°C peste punctul de rouă);

- lumina cel puțin 500 lux.

Dacă specificațiile prezentate de producătorul materialelor de vopsire au limite diferite de cele prezentate aici, vor fi respectate cele mai stricte limite.

Dacă vântul lipește praf sau impurități pe stratul de vopsea, vopsirea va fi întreruptă.

Condițiile de mediu de mai sus trebuie să ramână constante până când vopseaua este uscată la atingere.

Toate echipamentele și instrumentele utilizate de constructor vor fi de bună calitate, menținute în condiții de operare corespunzătoare și compatibile pentru aplicarea materialelor cerute prin acest caiet de sarcini.

Echipa care se ocupă cu aplicarea materialelor de vopsire va fi formată în exclusivitate din personal specializat. Execuția, la fel ca și materialele și echipamentele vor fi supuse la inspecții  relevante și verificări în conformitate cu standardele prezentate.

Aplicarea materialelor de vopsire începe prin acoperirea (cu pensula) cu un strat de grund a sudurilor, îmbinărilor, etc. și va continua (prin pulverizare) în straturi paralele, uniforme, suprapuse 50% la fiecare trecere, de preferință de sus în jos pentru a evita scurgerile de material.

Dacă apare tendința de formare a bulelor, se aplică inițial un strat foarte subțire (de ceata) și apoi se continuă normal.

Se va determina experimental grosimea de strat umed real, necesar obținerii filmului uscat indicat pentru fiecare material în parte.

Zona proaspăt vopsită se va păstra nepoluată minim 24 de ore. Remedierea peliculelor deteriorate se va face după curățare astfel:

- pentru defecte mici prin retuș cu vopsea proaspătă aplicată prin pensulare;

- pentru defectele pe suprafețe întinse, se va aplica o reparație prin pulverizare.

Pentru toate podețele metalice se preferă suprafețe galvanizate  și fără vopsea.

- TESTE  ȘI INSPECȚll

Controlul de calitate trebuie să fie realizat de inspectorii de calitate în timpul desfășurării  operațiilor de vopsire și trebuie să acopere:

- examinarea gradului de pregătire al suprafețelor, vizual 100% și prin folosirea mostrelor fotografii; gradul minim admisibil este SA 2 ½  conform  SR EN ISO 8501-1:2007;

- verificarea parametrilor aferenți condițiilor de mediu ambient:

- temperatură;

- umiditate;

- punct de rouă în timpul ciclului de vopsire, pentru respectarea condițiilor indicate la pct. 6.4;

- verificarea grosimii stratului uscat (OFT) I grosimii stratului umed (WFT), conform  SR EN ISO 2808:2007;

- verificarea filmului uscat al grundului pentru aderență (aderența  admisă  = 1; scara = 1 mm);

- verificarea aderenței filmului uscat de vopsea conform SR EN ISO 2409:2013 (aderența  admisibilă  = 1;  scara = 2 mm).

Toate verificările referitoare la aderența și grosimea straturilor se vor efectua pe suprafețe reprezentative din fiecare subansamblu în parte.

Verificarea aspectului filmului uscat al grundului  și filmului  uscat al celor două straturi de vopsea. Toate trebuie să fie fără defecte (să fie continue,  uniforme  din punct de vedere  al grosimii,   fără pori și fără scurgeri de material).

Această examinare vizuală se va  realiza pentru toate suprafețele vopsite.

Toate straturile inadecvate se vor reface.

- ÎNREGISTRĂRI ALE CALITĂȚll

Rezultatele inspecțiilorIexaminărilor și valorile măsurate, așa cum sunt descrise în acest document, se vor înregistra acoperind lista tuturor activităților de vopsire I conservare.

Constructorul va înregistra într-o bază datele referitoare la:

- tipul materialelor utilizate;

- furnizorul de materiale;

- gradul de pregătire al suprafeței metalice;

- rugozitatea suprafeței metalice;

- numărul straturilor aplicate;

- grosimea fiecărui strat;

- grosimea totală a peliculei de protecție anticoroziune;

- aderența;

- condițiile de aplicare;

- temperatura mediului;

- umiditatea relativă;

- temperatura suportului metalic;

- data aplicării protecției.

- OPERAȚllLE DE IZOLARE TERMICĂ LA CONDUCTE

  - CLASIFICAREA IZOLAŢIEI

Cerinţele izolaţiei termice vor ti arătate in următoarele documente de proiect:

•  Scheme de conducte si automatizări (P&ID-uri);

•  Liste linii de conducte.

Simbolurile arătate mai jos vor fi utilizate pentru a indica clasificarea izolaţiei și limita de izolare:

•  ET - lzolaţie și Însoţitor Electric.

Toate suprafeţele care vor fi izolate trebuie să fie pregătite și vopsite conform cu cele de mai sus. Toate materialele necesare izolaţiei nu trebuie să conţină azbest.

Pentru orice material, inclusiv materialele auxiliare trebuie obţinută aprobarea înainte de a fi utilizate.  Pentru a fi aprobate materialele sunt necesare fişe tehnice curente. Fişa tehnică trebuie sa detalieze relevant compoziţia chimică si proprietaţile fizice ale materialului. Dacă sunt propuse materiale alternative, performanţele termice trebuie sa fie egale sau mai bune decat ale materialului specificat.

  - IZOLAŢIE TERMICĂ PENTRU ACOPERIREA ÎNSOŢITORILOR ELECTRICI

lzolația termică se aplică pentru protecţia însoţitorului electric utilizat pentru condiţii de iarnă sau pentru a menţine condiţiile specifice de proces.

  - MATERIALE

Conductele care operează cu fluide ce pot îngheţa pe timp de iarnă trebuie să fie izolate cu materiale care au coeficientul de transfer termic mic tip vată minerală. Vata minerală va avea o densitate de 120kg/m3,  o temperatură maximă de operare de +55°C.

  - ACOPERIREA EXTERIOARĂ ŞI ACCESORII

Acoperirea exterioară a sistemului de izolare termică a conductelor trebuie să fie din oţel zincat. Pentru strângerea tablei de protecţie se vor folosi popnituri.

Chitul trebuie să fie pe bază de silicon, rezistent la fisurare și să aibă o elongaţie minimă de 95%.  În loc de mastic se poate folosi bandă de cauciuc butilic.

Suporturile izolaţiei, pentru conducte, când nu sunt aprovizionate cu produsul, trebuie să fie de 3 mm grosime, din oţel carbon cu posibilitatea de a fi prinse în prezoane.

  - APLICAREA IZOLAŢIEI

lzolaţia se aplică de către un specialist cu pregătire în domeniu. Înainte de aplicarea izolaţiei, toate suprafeţele trebuie curăţate, uscate, decontaminate și confirmat faptul că aceste suprafeţe sunt pregătite și vopsite corespunzător.

Materialele de izolaţie trebuie să fie menţinute uscate tot timpul. lnstalarea izolaţiei şi protecţia exterioară trebuie sa fie folosite împreună, nu trebuie să se folosească separat. Unde nu se aplică protecţie exterioară, izolaţia trebuie să fie menţinută uscată, cu protecţie exterioară temporară pȃnă cȃnd este instalată protecţia corespunzătoare, se acceptă înfăşurarea cu polietilenă.

Materialele care se umezesc datorită precipitaţiilor atmosferice sau oricăror altor motive trebuie să fie indepărtate şi considerate rebut.

    - Aplicarea pe conducte şi vase

Vata minerală trebuie să fie aplicată pe secţiunea de conductă corespunzătoare şi estetic pe toată suprafaţa şi cu toate îmbinările longitudinale corespunzătoare.

Pe conductele verticale se vor instala suporturi de izolaţie tip bolţuri interne din oţel carbon. Acestea trebuie să fie poziţionate la punctul cel mai de jos al fiecărei conducte verticale şi deasupra fiecărei flanşe sau cot si suplimentar pentru conductele de 4 ţoli (100mm) pȃnă la 16 ţoli (400mm) în diametru cum este cerut pentru a obţine o distanţă maximă între suporturi de 6m.

Pentru izolaţia conductei care are incălzitor electric este necesară realizarea unui locaş in vata minerală pentru trecerea acestui cablu.

Saltelele trebuie sa fie prinse cu doua benzi de oţel inoxidabil sau sȃrmă pe fiecare secţiune.

Pentru obţinerea unei grosimi uniforme de izolaţie şi pentru evitarea deplasării mantalei de protecţie la intemperii, la izolaţiile executate cu saltele, piese fasonate cu rezistenţă mică la compresie sau cu bucăţi de vată minerală este necesar să se folosească construcţii de sprijin ca sistem portant pentru mantaua de protecţie la intemperii. Construcţiile de sprijin vor fi prevazute pentru toate ţevile mai mari de DN 50 si pentru grosimi de izolaţie de la 90mm in sus. Construcţiile de sprijin vor fi amplasate la interval de 980mm, prin fixare cu cleme. La coturi, piese păsuite şi piese încorporate în montaj se va amplasa cȃte o construcţie de sprijin la începutul şi la sfȃrşitul componentei.

Construcţiile de sprijin vor fi montate înainte sau după aplicarea materialelor de izolaţie.

    - Curbe și coturi

Curbele se izolează la fel ca şi conductele, cu izolaţie de același tip şi aceeaşi grosime. În cazul în care acest lucru nu este posibil atunci salteaua de vată minerală se va tăia corespunzator pentru a se putea realiza îmbinarea.

Pentru curbe și coturi DN 50 se va executa o singură tăietură pentru îmbinare, iar pentru diametere mai mari se vor folosi segmente.

Orice lacune apărute se vor corecta prin umplere cu material compatibil.

    - Flanşe, Armaturi şi alte fitinguri

Flanşele, armăturile fitingurile se vor izola la fel ca şi conductele din oţel carbon.

lzolaţia trebuie să fie realizată in aşa fel încȃt să poata fi indepartată cu uşurinţă pentru operaţii de întreţinere. Protecţia izolaţiei se face cu calote de tablă detaşabile.

Pentru o montare și demontare uşoară, aceste elemente detaşabile vor fi prevăzute cu închizătoare cu pârghie cotită. Aceste închizătoare sunt confecţionate din material din grupa 1.4301.

Dacă armăturile sunt legate între ele direct cu flanşe, atunci fiecare armătură în parte, va fi izolată.

Îmbinarea cu flanşa ramasă liberă va fi protejată împotriva pătrunderii umezelii printr-un

bandaj de tablă montat în jurul lamelelor flanşei. Acest bandaj trebuie să intre în decupajele calotei învecinate cu cca. 50mm.

  - APLICAREA PROTECŢIEI EXTERIOARE

Toate îmbinarile, circumferenţiale şi longitudinale vor include conexiuni tip mamă și tată cu suprapunere de jur imprejur.

Îmbinările longitudinale de pe ţevile orizontale vor fi poziţionate alternativ în partea de jos, sub linia centrală a axei conductei. În vederea drenajului vor fi prevăzute găuri de drenaj de 10 mm în tabla de protecţie localizate în punctul cel mai de jos şi din 3 m în 3 m pe toate ţevile orizontale.

Foaia de metal pentru protecţia izolaţiei termice, se va fixa după cum urmează:

• 	Pentru conductele orizontale la toate îmbinarile longitudinale se vor folosi pop nituri la 100mm, iar cele circumferenţiale nu se vor fileta sau nitui;

•	Pentru conductele verticale la toate îmbinările longitudinale se vor folosi pop nituri la 100mm, iar la cele circumferenţiale la 150 mm.

  - CURĂŢAREA DEŞEURILOR

Îndepărtarea deşeurilor rezultate de la demontarea, curăţarea, vopsirea şi izolarea sistemelor de conducte este responsabilitatea executantului.

  - CONTROL ŞI RECEPŢIE

La cererea beneficiarului , executantul va prezenta certificate de calitate pentru fiecare material de izolaţie, sub formă de certificate de verificare emise de un institut de control recunoscut la nivel național.

  - REPARAREA DEFECTELOR

În cazul în care se constată unele defecte se procedează astfel:

•   defectele minore se repară la faţa locului;

•   defectele majore determină înlocuirea.

  - TESTE

Pe parcursul  derulării  lucrărilor contractorul are oblgaţia de a verifica următoarele:

•    sprijinirea  conformă a izolaţiei;

•    starea suprafeţelor pe care se aplica izolaţia;

•    condiţiile climatice în timpul  aplicării;

•    temperaturile de suprafaţă;

•    grosimea şi numărul de straturi;

•    calitatea materialelor folosite;

•    eficacitatea sistemului de prindere;

•    fixarea corespunzatoare a carcaselor şi a tablei de protecţie.

Finalizarea lucrărilor de izolaţie conform contractului va fi comunicată în scris beneficiarului.

Recepţia  este facută de beneficiar, care întocmeşte şi procesul verbal de recepţie.

  - EFICIENŢA TERMICĂ

După terminarea lucrărilor și pornirea instalaţiei se măsoară temperatura suprafeţei. Rezultatele obţinute se trec în raport.

O a doua determinare se face la sfȃrşitul perioadei de graţie.

Contractantul trebuie să garanteze că izolarea a fost executată conform normelor în vigoare şi la parametrii impuşi în proiect.