|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA MATERIALE | | | | | | | | | | |
| Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri, Jud. Dambovița  FAZA: PT + DE | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 04 |  | | |  |  | | |  | | | |
| 03 | Emis pentru construire | | | 03.2020 | Ing. R. Brutaru | | | Ing. M. Voicu | | | |
| 02 | Emis pentru construire | | | 03.2019 | Ing. R. Brutaru | | | Ing. M. Scurtu | | | |
| 01 | Emis pentru construire | | | 12.2018 | Ing. R. Brutaru | | | Ing. M. Scurtu | | | |
| 00 | Prima revizie | | | 10.2018 | Ing. R. Brutaru | | | Ing. M. Scurtu | | | |
| Rev | Descriere | | | Data | Întocmit | | | Verificat | | | |
| RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.  100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49  TEL.: 0040 244 471 659  e-mail: office@riaengineering.ro | | | CONPET S.A.  100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848  nr. 1-3  TEL.: 0040 244 401360  e-mail: conpet@conpet.ro | Nr. Proiect | | Nr.document | | | Rev | | |
| **B.031.007** | | **CS-LM-118** | | | **03** | | |
| Beneficiar: **CONPET SA** | | | | | | | Specialitate doc. | | | F | |
| Instalația: **STATIE DE POMPAREOCHIURI** | | | | | | | **CIVIL** | | | **4** | |
| Scara | | Denumire document | | | | | | | | | |
| - | | **LISTA MATERIALE** | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **FUNDAȚIE CONTAINER OPERATOR** | **B.031.007-CS-PLN-108 \_Plan Fund Cont Operator** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 3.6 m3 |
| BETON ARMAT -C25/30 | 6.47 m3 |
| ARMATURA | 334 kg |
| COFRAJ | 36.8 m2 |
| FOLIE PVC | 19 m2 |
| TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR | 4 seturi |
|  |  |
| **SKID POMPE** | **B.031.007-CS-DA-110 \_Des Ans Str Met Pompe** |
| **B.031.007-CS-DD-111 \_Des Detaliu Str Met** |
| OTEL S 235 J2 | 2050 kg |
|  |  |
| **FUNDAȚIE POMPE ȘI CUVĂ DE RETENȚIE+ Platforma** | **B.031.007-CS-PLN-112 \_Plan Fund Pompe si Cuv Ret** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 3.3 m3 |
| BETON ARMAT - C25/30 | 53.6 m3 |
| ARMATURA | 5471 kg |
| COFRAJ | 80 m2 |
| UMPLUTURA | 11 m3 |
| SAPATURA | 47 m3 |
| FOLIE PVC | 123 m2 |
| LAMINATE | 85 kg |
|  |  |
| **PLAN LESTARE FOSĂ SEPTICĂ** | **B.031.007-CS-PLN-113 \_Plan Lestare Fosă Septică** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 0.4m3 |
| BETON ARMATC - 25/30 | 1.25m3 |
| ARMATURA | 100 kg |
| LAMINATE | 115 kg |
| COFRAJ | 3 m2 |
| SAPATURA | 66 m3 |
| UMPLUTURA | 62 m3 |
| SORT 3-20 | 2 m3 |
| CAMINE BETON ARMAT 25/30- Ø1000MM | 3 buc |
| [TEAVA CANALIZARE PVC SN2 200\*3,9](http://www.constal.ro/cumpara/teava-canalizare-pvc-sn2-200-3-9-l-1m-3271) | 20 ml |
| [Teava PEHD apa, PE80, D32 mm, PN6](https://www.dedeman.ro/ro/teava-pehd-apa-pe80-d32-mm-pn6/p/2000310) | * + 1. 25 ml |
|  |  |
| **PLAN ÎMPREJMUIRE ȘI PORȚI DE ACCES** | **B.031.007-CS-PLN-114 \_Plan Împrejmuire și Porți de Acces** |
| BETON - 25/30 | 20 m3 |
| OTEL S 235 J2 | 1447kg |
| COFRAJ | 34m2 |
| SAPATURA | 20m3 |
| PLASA BORDURATA ZINCATA | 118.5 ml |
| BORDURA PREFABRICATA | 110.5 ml |
| **PLAN DE SITUAȚIE DRUM ȘI PROFIL TRANSVERSAL** | B.031.007-CS-PLN-115 \_Plan de Situație Drum și Profil Transversal |
| BETON BCR 4.5 | 31,4 m3 |
| FOLIE PVC | 143 m2 |
| BALAST OPTIMAL 1-60 | 54,2 m3 |
| NISIP | 14,3 m3 |
| SAPATURA | 100 m3 |
| **NIVELARE** |  |
| SAPATURA (decopertare pământ vegetal) | 225 m3 |
| UMPLUTURA balast optimal 0-60 compactata Proctor 95-98% | 425 m3 |
| **STALP PARATRASNET** | **B.031.007-CS-PLN-123\_Pl.Fund St. Iluminat.Paratrasnet** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 0.1 m3 |
| BETON ARMAT - C25/30 | 0.48 m3 |
| ARMATURA | 35 kg |
| TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR | 4 seturi |
| **STALPI ILUMINAT** | **18\_B.031.007-CS-PLN-123\_Pl.Fund St. Iluminat.Paratrasnet** |
| BETON SIMPLU - C12/15 | 0.6 m3 |
| BETON ARMAT - C25/30 | 2.88 m3 |
| ARMATURA | 210 kg |
| TIJA FILETATA M20 GRUPA 8.8, 2 PIULITE, 1 SAIBA, CU RASINA EPOXIDICA HILTI HIT RE 500 SD SAU SIMILAR | 24 seturi |
| **PTAB** | **Instalare PTAB** |
| SAPATURA | 19.3 m3 |
| UMPLUTURA | 8.35 m3 |
| BETON ARMAT - C25/30 | 4.57 m3 |
| ARMATURA STNB Ø6/100/100 | 19.2 m2 |